ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Материал прокладочный 
	Материал прокладочный на тканой основе с регулярным точечным термоклеевым покрытием, поверхностная плотность не менее 110 гр/м2 не более 125 гр/м2, ширина не менее 150 см, цвет белый. Клеевое покрытие: полиакрилат (ПА). Привес клеевого покрытия не менее 25 гр/м2. Температура склеивания не менее 125 оС не более 140 оС. Давление не менее 3 Н/см2 не более 5 Н/см2. Изменение размеров после мокрой обработки не более 3%.

	
	Материал прокладочный 
	Материал прокладочный на нетканой основе с регулярным точечным термоклеевым покрытием. Состав: полиэфир не менее 100 %. поверхностная плотность не менее 30 гр/м2 не более 40 гр/м2, ширина не менее 150 см, цвет черный. Клеевое покрытие – полиакрилат (ПА). Привес клеевого покрытия не менее 10 гр/м2 не более 12 гр/м2. Температура склеивания не менее 120 оС не более 140 оС. Давление не менее 2,5 Н/см2 не более 5 Н/см2. Изменение размеров после мокрой обработки не более 1%.



