Описание объекта закупки

Водовытесняющая полимерная композиция Жидкая Кровля - быстрый ремонт Nippon Ace 20 л ЖК-200-214

Количество: 60 л. (два ведра по 20л).

Тип продукта: Гидроизоляция полимерная

Время высыхания (ч): Полимеризация верхнего слоя композиции происходит за несколько минут. Время полной полимеризации - от нескольких суток летом до нескольких недель зимой.

Расход кг / м2:0,5-1,2

Основной материал: Синтетический каучук

Место использования: Внешний

Назначение: Пол, Стена, Кровля, Стыки, Фундамент, Плоская крыша, Кровельный слой, Гидроизоляционный слой, Скатная крыша

Материал поверхности применения: Металл, Дерево, Цемент, Гипс, Кровля, Черепица, Бетон, Шифер, Керамогранит

Прочность сцепления с бетоном (МПа): 0.80

Прочность сцепления с металлом (МПа): 1.30

Минимальная температура применения (°C): -50

Максимальная температура применения (°C): 70

Серия

"Жидкая Кровля - быстрый ремонт"

Массовая доля нелетучих веществ (%):75-87

Теплостойкость (°С):90

Тип упаковки: Ведро 20л.

Страна производства: Россия