СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование товара | Показатель | Значение показателя | Единица измерения показателя | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики КТРУ: |  |  |  |  |  |  |
| Литиевый элемент питания | типоразмер FR6 / AA | Химическая система | LiFeS2 | штука | 900 |
|  |  | Номинальное напряжение | 1,5В |  |  |
|  |  | Номинальная емкость | 2900мАч (разряд до 0,8В, 35 ± 5ºС) |  |  |
|  |  | Минимальная емкость | ≥ 2700мАч (разряд током 1000мА до 0,8В) |  |  |
|  |  | Напряжение открытой цепи | ≥ 1,74В |  |  |
|  |  | Напряжение под нагрузкой 1000мА | 1,3В |  |  |
|  |  | Максимальный продолжительный ток разряда | 2000мА |  |  |
|  |  | Объем | 8см³ |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | От -40 до 60ºС |  |  |
| Низкотемпературный аккумулятор | типоразмер АА/НR6 | Химическая система | Ni-MH | штука | 100 |
|  |  | Номинальное напряжение | 1,2В |  |  |
|  |  | Номинальная емкость | 2000мАч |  |  |
|  |  | Минимальная емкость | 1930мАч (разряд током 0,2С) |  |  |
|  |  | Стандартный заряд | 200мА х 16ч |  |  |
|  |  | Быстрый заряд | 1000 мА х 140 мин, (-ΔV= 5 мВ) |  |  |
|  |  | Максимальный продолжительный ток разряда | 2000мА |  |  |
|  |  | Объем | 8см³ |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации | От -40 до 60ºС |  |  |
|  |  | Саморазряд | <30% после 28 дней хранения (20 ºС) |  |  |
|  |  | Жизненный цикл | 1000 циклов заряд/разряд |  |  |
|  |  | Сохранение емкости при низких температурах | >80% при температуре -30 ºС |  |  |