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Приложение № 1
Описание объекта закупки на поставку моторных и трансмиссионных масел для транспортных средств

	№
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
(по каждой характеристике товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)


	Количество,
единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	ОКПД2/КТРУ

	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). 
Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товарепри наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики 
	

	[bookmark: _Hlk153524974]1
	Масло трансмиссионное






	160, Литр;
^кубический дециметр
	Лукойл или эквивалент
	19.20.29.120/
19.20.29.120-00000010
	Класс
	Всесезонное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Состав
	противоизносные присадки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительная информация

	
	
	
	
	
	1.Объем (л)
	20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	2.Температура застывания (℃)
	≤-36
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	3.Область использования
	[bookmark: _GoBack]Для использования в механических коробках передач, а также в задних мостах, дифференциалах и других узлах трансмиссии.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	4.Класс вязкости по SAE
	75W
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	90
	

	
	
	
	
	
	5.Классификация по API

	GL-4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	6.Область применения
	Для механических коробок
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	7.Тип
	полусинтетическое
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	1.Тип фасовки и объем фасовки установлен в соответствии с потребностью Заказчика. Для обеспечения выдачи масел необходимом для замены, доливки. А также для минимизации контакта масел с воздухом, во избежание окисления. Что приводит к утрате свойств и характеристик масел.
2. Использование масла на автомобилях в любое время года.
3. Использование на транспортных средствах, имеющихся у заказчика с рекомендованными моторными маслами руководством заводом-изготовителя ЯМЗ 536, 5361, 5362, 5363, 5364.

	2
	Масло моторное





	100, Литр;
^кубический дециметр
	Лукойл
М10Г2к или эквивалент
	19.20.29.110/
19.20.29.110-00000015
	Класс
	летнее
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	минеральное
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Классификация по API

	CD
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Область применения
	для дизельных двигателей
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительная информация

	
	
	
	
	
	Объем (л)
	20 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Температура застывания (℃)
	≤-15
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Область использования
	В дизельных двигателях с различной степенью форсирования и наддува дорожно-строительной техники (карьерные самосвалы, бульдозеры, тягачи), в дизель-генераторах, в различных видах заводского технологического оборудования и сельскохозяйственных тракторах.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	1.Тип фасовки и объем фасовки установлен в соответствии с потребностью Заказчика. 
2. Использование масла на автомобилях в период эксплуатации
3.Использование на транспортных средствах, имеющихся у заказчика.




