	Наименование
	Описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	Резиновая краска SUPER DECOR №06 Арабика
1 литр
	Технические характеристики
Срок годности (с даты изготовления): 24 мес
Тип: акрилатная
[bookmark: _GoBack]Вес нетто: 1 кг (допускается тара по 3, 6,12 кг) 
Вид тары: ведро
Оттенок: арабика
Возможность колеровки: нет
Время высыхания между слоями: 1 ч
Покрытие на 1 кг: 2-4 м²
Расход краски: 0.25-0.45 кг/м²
Без запаха: да
Цвет: коричневый
Степень блеска: матовый
Разбавитель: вода
Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель
Температура основания: не ниже +5 °С
Min температура эксплуатации: -60 °С
Max температура эксплуатации: 110 °С
Время полного высыхания: 1.5-3 ч
Основания: бетон/кирпич/металл/дерево/ЦСП/ГВЛ/ГКЛ
Моющаяся: да
Влагостойкость: да
Быстросохнущая: да

	 литр
	24



