| Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| # Резиновая краска SUPER DECOR №06 Арабика 1 литр | Технические характеристики Срок годности (с даты изготовления): 24 мес Тип: акрилатная Вес нетто: 1 кг (допускается тара по 3, 6,12 кг) Вид тары: ведро Оттенок: арабика Возможность колеровки: нет Время высыхания между слоями: 1 ч Покрытие на 1 кг: 2-4 м² Расход краски: 0.25-0.45 кг/м² Без запаха: да Цвет: коричневый Степень блеска: матовый Разбавитель: вода Способ нанесения: кисть/валик/краскораспылитель Температура основания: не ниже +5 °С Min температура эксплуатации: -60 °С Max температура эксплуатации: 110 °С Время полного высыхания: 1.5-3 ч Основания: бетон/кирпич/металл/дерево/ЦСП/ГВЛ/ГКЛ Моющаяся: да Влагостойкость: да Быстросохнущая: да | литр | 24 |