Технические характеристики ионообменной смолы КУ-2-8

Параметр	                                                                    Значение

Размер зёрен, мм	                                                              0,315–1,25

Содержание рабочей фракции, %, не менее	                    96

Эффективный размер зёрен, мм	                                       0,40–0,55

Коэффициент однородности, не более	                               1,7

Массовая доля влаги, %	                                                   48–58

Удельный объём в H-форме, см3/г,  не более                         2,8

Полная статическая обменная ёмкость (ПСОЕ),

мг-экв/см3, не менее                                                               1,80

Динамическая обменная ёмкость (ДОЕ) с полной

регенерацией,  г-экв/м3,   не менее	                             520

Осмотическая стабильность, %, не менее	                              94,5

Рабочий диапазон pH	                                                     1–14

Максимальная рабочая температура, °C	           120 (в Na-форме)

Насыпная плотность, г/см3	                                                    ~0,78	             ~

## Гранулометрический состав

Размер зёрен КУ-2-8 по ГОСТ — 0,315–1,25 мм (содержание рабочей фракции ≥ 96% для высшего сорта). Эффективный размер — 0,40–0,55 мм, коэффициент однородности ≤ 1,7. Эти показатели определяют гидравлическое сопротивление слоя, качество промывки и равномерность распределения потока.

## Общие сведения и ГОСТ

Катионит КУ-2-8 нормируется ГОСТ 20298-74 «Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия» (с Изменениями N 1–5). Стандарт действует без ограничения срока (ограничение снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации). Цифра «8» в маркировке указывает на содержание сшивающего агента — дивинилбензола (8%), что определяет структуру и свойства гранул.

- Тип: сильнокислотный катионит гелевого типа.

- Матрица: сополимер стирола и дивинилбензола (8% ДВБ).

- Функциональная группа: сульфоновая кислота (−SO3H).

- Ионная форма поставки: Na+ (натриевая) или H+ (водородная).

- Внешний вид: сферические гранулы от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета.

Фасовка – полиэтиленовые мешки по 20 кг.

Составил:  зав. ОД и ПРО	                                           Беркута А.А.