ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п./п. | Наименование товара | Нормативный документ ( ГОСТ, Технические условия, др.) |
| --- | --- | --- |
|  | Полотно трикотажное | Полотно трикотажное хлопчатобумажное, поверхностная плотность не менее 170 гр/м2 не более 200 гр/м2, ширина не менее 150 см. Цвет черный. Прочность при разрыве не менее 10 Н. Устойчивость окраски к трению не менее 3 балла. Сопротивление истиранию в сухом состоянии не менее 25,6 колоциклов, в мокром состоянии не менее 3,2 килоцикла. |
|  | Полотно трикотажное | Полотно трикотажное хлопчатобумажное, поверхностная плотность не менее 170 гр/м2 не более 200 гр/м2, ширина не менее 150 см. Цвет бежевый. Прочность при разрыве не менее 10 Н. Устойчивость окраски к трению не менее 3 балла. Сопротивление истиранию в сухом состоянии не менее 25,6 колоциклов, в мокром состоянии не менее 3,2 килоцикла. |