Техническое задание
на поставку материалов для замены спортивного покрытия спортивного зала для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский р-н с. Новосевастопольское,  ул.Чехова,15
Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.

Описание объекта закупки

	№
	Наименование
	Характеристика

	
	Смесь для наливного пола
	Основа	Комплексное вяжущее, заполнитель, функциональные добавки
Цвет	Серо‑белый
Консистенция Порошок
Упаковка	25 кг
Срок годности	Не менее 6 месяцев с даты поставки
Толщина слоя за один проход	2–50 мм
Прочность на изгиб	Не менее 5 МПа
Прочность на сжатие	Не менее 16 МПа
Прочность сцепления с основанием	Не менее 1{,}5 МПа
Расход	Около 1{,}5 кг/м2  на 1 мм толщины слоя
Время рабочего раствора	Около 30 мин. (при температуре 18–22 ∘ C и влажности не более 65 %)
Пешие нагрузки	Через 4–6 часов (при температуре 18–22  ∘C и влажности не более 65 %)
Полное высыхание	24 часа на слой 3 мм (при температуре 18–22  ∘C и влажности не более 65 %)
Остаточная влажность после высыхания	Максимум 0{,}5 CM%
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке
Воспламеняемость	Нет
Соотношение для смешивания	25 кг смеси на 6{,}5 л чистой холодной воды
Температура применения	Температура материала и в помещении — не менее 18  ∘C, температура пола — не менее 15 ∘C



