ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п./п. | Наименование товара | Нормативный документ ( ГОСТ, Технические условия, др.) |
| --- | --- | --- |
|  | Ткань полиэфирновискозная | Ткань полиэфирновискозная, артикул 87416. Цвет защитный. Состав: полиэфир не менее 65%, вискоза не более 35 %, поверхностная плотность не менее 223 гр/м2 не более 247 гр/м2, разрывная нагрузка ткани не менее: по основе 1000 Н, по утку 800 Н, раздирающая нагрузка ткани не менее: по основе 40 Н, по утку 50 Н. Стойкость к истиранию по плоскости не менее 5000 циклов. Воздухопроницаемость не менее 25 дм3/м2с, пиллингуемость, число пиллей на 10 см2 не более 3. Несминаемость не менее 60%. Гигроскопичность не менее 4%. Изменение размеров после мокрой обработки при температуре 40оС не более: по основе 2%, по утку 1,5%. Ширина ткани не менее 150 см. |