ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п./п. | Наименование товара | Нормативный документ ( ГОСТ, Технические условия, др.) |
| --- | --- | --- |
|  | Каракуль чистопородный | Каракуль чистопородный, выделанный, некрашеный. Цвет –серый; Сорт –первый; Группа завитков – полукруглая типа жакета московского; - pH водяной вытяжки кожевой ткани не менее 3,5; Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок не менее 49 Н; Температура сваривания кожевой ткани не менее 65С0; Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани не менее 0,6%; Массовая доля жировых веществ в кожевой ткани не менее 10% не боле 18%. |