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Спецификация

	№ п/п
	Наименование товара; технические характеристики, комплектация
	Артикул
	ОКПД 2
	Страна 
происхож-дения
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики

	1
	Японская бумага
Tosa Tengujo
	623 092/R5-N
	17.12.14.141
	Япония
	рулон
	1
	Плотность: 9 г/м²
Цвет: creme (кремовый).
Состав: 100% Kozu.
Формат рулона: ширина 97 см, длина 10 метров.
Категория: сверхлегкая бумага плотностью менее 10 г/м² 
Бренд: Tosa Tengujo

	2
	Японская бумага
Japico JK-1
	623 088/R5
	17.12.14.141
	Япония
	рулон
	1
	Плотность: 8 г/м²
Формат рулона: ширина 1 метр, длина 10 метров.
Состав: 100% Kozu (волокна коры эджвортии золотистоцветковой).
pH-значение: около 6,3 (близко к нейтральному), что гарантирует архивную безопасность материала.
Тип производства: машинное изготовление с использованием длинноволокнистой бумажной массы, что обеспечивает высокую прочность на разрыв при минимальной толщине
Бренд: Japico JK-1

	3
	Японская бумага
Mino Tengujo 
	825 499/R5-N
	17.12.14.141
	Япония
	рулон
	1
	Плотность: 8,6 г/м²
Формат рулона: ширина 1 метр, длина 10 метров.
Состав: 100% Manila (манильское волокно, получаемое из растения абака — разновидности бананового дерева).
Цвет: белый (white)
Бренд: Mino Tengujo
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   Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке
  Спецификацию согласовали: 	
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