## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бумаги для офисной техники

### 1. Наименование объекта закупки

Бумага для офисной техники.

ОКПД2: 17.12.14.110.

### 2. Количество и единица измерения

- Количество: ориентировочно 70 пачек.

- Единица измерения: пачка (500 листов).

### 3. Технические и качественные характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Марка Формат листа | SvetoCopy (или эквивалент) А4 (210 × 297 мм) |
| Количество листов в пачке | 500 шт. |
| Плотность | 80 г/м² |
| Толщина листа | 104 мкм |
| Белизна | 146 % CIE (±3 %) |
| Непрозрачность | не менее 91 % |
| Пористость | 800 мл/мин (±100 мл/мин) |
| Марка бумаги | не ниже класса C |
| Назначение | для печати на лазерных и струйных принтерах, копировальных аппаратах, МФУ; пригодна для двусторонней печати |
| Способ отбеливания | без использования элементарного хлора (ECF) либо без хлора (TCF) |
| Влажность | 4–6 % |
| Сорность | не более 30 соринок на 1 м² |
| Косина листа | не более 0,5 мм |

### 4. Требования к качеству и нормативной базе

Товар должен соответствовать:

- ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия»;

- требованиям технических регламентов ЕАЭС, действующих на дату поставки;

- обязательным требованиям к безопасности и качеству, установленным законодательством РФ.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц.

### 5. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке

- Упаковка: заводская влагостойкая упаковка производителя (пачка ламинирована или защищена от влаги).

- Групповая упаковка: пачки уложены в коробки по 5 пачек в коробке.

- Маркировка: на упаковке должны быть указаны: наименование производителя, марка, формат, плотность, количество листов, дата производства, номер партии, условия хранения.

- Транспортировка: в крытом транспорте, обеспечивающем защиту от влаги, загрязнений и механических повреждений.

- Условия хранения при поставке: температура от +10 до +30 °C, относительная влажность 30–70 %.

### 6. Комплектность поставки и сопроводительные документы

При поставке поставщик обязан передать:

- товар в полном количестве;

- копию сертификата соответствия либо декларации о соответствии;

- паспорт качества/протокол испытаний производителя (при наличии);

- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара в соответствии с законодательством РФ.

### 7. Место, сроки и условия поставки

- Место поставки: по адресу г. Вологда, проспект Победы, д. 33, офис 308.

- Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора.

- Поставка осуществляется силами и за счёт поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.

- Поставка производится одной партией.

### 8. Порядок приёмки

Приёмка товара осуществляется заказчиком по количеству и качеству в соответствии с условиями Договора и настоящим техническим заданием. При выявлении несоответствия характеристик или повреждений упаковки товар не принимается.

### 9. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке либо не менее гарантийного срока производителя (что больше).

- В случае выявления дефектов в гарантийный период поставщик обязан заменить товар в срок не более 5 рабочих дней.

### 10. Особые условия

- Допускается поставка эквивалентного товара при условии полного соответствия всем техническим характеристикам, указанным в п. 3.

- Страна происхождения товара: Российская Федерация.