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1. Фтористоводородная кислота ОСЧ 27-5 ТУ 2612-007-56853252-2010
	

	

	Химическая формула
	HF

	Внешний вид
	Прозрачная бесцветная жидкость

	Массовая доля HF
	46,0–49,0%

	Плотность при 20 °C
	1,15–1,17 г/см³ (при концентрации 46–49%)

	Температура кипения
	≈ 108 °C

	Смешиваемость с водой
	Полная

	pH
	Сильно кислый (менее 1)

	Класс опасности
	2 (высокоопасное вещество)

	Температура хранения

	Не выше +30 °C
. 

	
	


Спецификация по примесям (ТУ 2612-007-56853252-2010)  
	Элемент
	Норма

	Алюминий (Al)
	≤ 3·10⁻⁶%

	Барий (Ba)
	≤ 2·10⁻⁶%

	Бор (B)
	≤ 3·10⁻⁷%

	Висмут (Bi)
	≤ 2·10⁻⁶%

	Железо (Fe)
	≤ 2·10⁻⁶%

	Золото (Au)
	≤ 1·10⁻⁷%

	Кремний (Si)
	≤ 1·10⁻³%

	Общая сера (S)
	≤ 1·10⁻⁴%

	Хлориды (Cl)
	≤ 5·10⁻⁷%

	Вещества, восстанавливающие KMnO₄ (в пересчёте на O)
	≤ 4·10⁻⁴%

	Остаток после прокаливания
	≤ 5·10⁻⁴%


 Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Количество и фасовка:
Канистра 5л. (5,5 кг) – 1 шт.

2. 	Соляная кислота  ОСЧ 20-4 ГОСТ 14261-77
· Квалификация: Особо чистый 20-4
· Химическая формула: HCl
· ГОСТ/ТУ: ГОСТ 14261-77 «Кислота соляная особой чистоты. Технические условия»
· Молекулярная масса: 36,46
· Массовая доля хлористого водорода: 35 – 38 %
· Плотность: 1,174 – 1,185 г/см3
· Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость, дымящаяся на воздухе
 Массовая доля примесей
· Остаток после прокаливания (в виде сульфатов): не более 5·10⁻⁴%.
· Алюминий (Al): не более 4·10⁻⁶%.
· Бор (B): не более 1·10⁻⁶%.
· Висмут (Bi): не более 1·10⁻⁶%.
· Железо (Fe): не более 4·10⁻⁶%.
· Кадмий (Cd): не более 5·10⁻⁶%.
· Кобальт (Co): не более 1·10⁻⁶%.
· Кремниевая кислота (SiO₂): не более 1·10⁻⁴%.
· Магний (Mg): не более 5·10⁻⁶%.
· Марганец (Mn): не более 1·10⁻⁶%.
· Медь (Cu): не более 5·10⁻⁷%.
· Мышьяк (As): не более 1·10⁻⁶%.
· Никель (Ni): не более 1·10⁻⁶%.
· Олово (Sn): не более 3·10⁻⁶%.
· Общая сера (S): не более 3·10⁻⁴%.
· Свинец (Pb): не более 1·10⁻⁶%.
· Серебро (Ag): не более 5·10⁻⁷%.
· Сурьма (Sb): не более 1·10⁻⁵%.
· Титан (Ti): не более 1·10⁻⁶%.
· Фосфор (P): не более 1·10⁻⁶%.
· Цинк (Zn): не более 5·10⁻⁶%.
· Свободный хлор (Cl): не более 1·10⁻⁴%.
 Класс опасности: 8.1 
· Температура замерзания: –35 °C.  
· Номер ООН: 1789.  
· CAS-номер: 7647-01-0. 
·  Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.  

Количество и фасовка:
Стеклянная банка 1 литр – 30 шт. (36 кг.)
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