Техническое задание на поставку деталей трубопровода из полиэтилена:

	№ 
п/п
	Наименование 
	Характеристики товара
	Количество


	Ед. изм.

	1
	Соединительные 

Элементы  Georg Fischer  или  Южуралпласт
для полиэтиленовых труб по  ГОСТ Р 70628.2-2023
ОКПД2 22.21.29.130 - Фитинги прочие пластмассовые
	Муфта электросварная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D110.                                        

Муфта должна быть изготовлена из ПНД длиной 145mm и толщиной стенки не менее 13 mm. Фитинг должен иметь жестко закрепленную нагревательную спираль утопленную в тело фитинга на 2/3 с нанесением на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 34mm . Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания.

Время прогрева для сварки 200 сек  при температуре от 15-30 Сº . Напряжение 40V. Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно. 
	20
	шт

	2
	Соединительные 

Элементы Georg Fischer  или  Южуралпласт
для полиэтиленовых труб по  ГОСТ Р 70628.2-2023
ОКПД2 22.21.29.130 - Фитинги прочие пластмассовые
	Муфта электросварная с легко удаляемым упором ПЭ100 SDR11 D160. Муфта должна быть изготовлена из ПНД длиной 175mm и толщиной стенки не менее 10 mm. Фитинг должен иметь жестко закрепленную нагревательную спираль утопленную в тело фитинга на 2/3 с нанесением на нее полиэтилена. Ширина одной сварочной зоны не менее 34mm . Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрихкод, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания.

Время прогрева для сварки 375 сек  при температуре от 15-30 Сº  . Напряжение 40V Основной штрих-код должен содержать данные по температурной компенсации для корректировки времени сварки в различных погодных условиях, т. е. цифры 22 и 23 штрих-кода (если считать слева направо) не должны равняться 1 и 1 (или 0 и 0) соответственно.
	6
	шт

	3
	Отвод П/ЭТ электросварной Georg Fischer  или  Южуралпласт

 90° Ø 160 мм 
ГОСТ Р 70628.2-2023

ОКПД2 22.21.29.130 - Фитинги прочие пластмассовые
	Отвод  П/ЭТ электросварной 90°, низкого давления марки ПЭ100, SDR11, диаметром 160 мм. Длина рабочей части с нагревательным элементом не менее 92мм, толщина стенки не менее 19мм. Индикатор нагрева Клеммы для подключения контактов 4 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрихкод, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания. 
	4
	шт

	4
	Отвод П/ЭТ электросварной Georg Fischer  или  Южуралпласт   90°       
Ø 110мм            
ГОСТ Р 70628.2-2023

ОКПД2 22.21.29.130 - Фитинги прочие пластмассовые
	Отвод электросварной  ПЭ100 SDR 11 D110мм.                                       Отвод должен быть изготовлен из ПНД, длина раструбной части не менее 81 мм, толщина стенки не менее 14 мм. Угол поворота отвода 90°. Номинальный диаметр отвода 110 мм.  Фитинг должен иметь жестко закрепленную нагревательную спираль утопленную в тело фитинга на 2/3 c нанесением на нее полиэтилена.. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. На тело фитинга должна быть нанесена информационная наклейка, содержащая: основной (информация по сварке) штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, маркировка изделия, диапазон по свариваемым SDR труб, время остывания.
	1
	шт


Требование к качеству товара: Товар новый, не бывший в эксплуатации, срок  изготовления  –  не ранее первого квартала 2026 года. Наличие сертификата качества на данный товар обязательно.

Требование к техническим характеристикам товара:

Срок деталей трубопровода составляет не менее 50 лет (при номинальном давлении);

Внешние и наружные поверхности фитингов не имеют трещин, вздутий и других повреждений, которые могли бы ухудшить эксплуатационные свойства фитингов.
Фитинги должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска фитингов должна быть сплошной и равномерной.

Требования к гарантийному сроку качества товара: На товар  устанавливается гарантийный срок, не менее 24 месяцев с момента передачи Поставщиком товара Заказчику. Указанный гарантийный срок распространяется на весь товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:
- сертификат соответствия (копии заверенные участником) и иные документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество продукции (при наличии); 

- паспорта качества (копии заверенные участником) и/или иные документы, подтверждающее качество поставляемой продукции (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

Место поставки (оказания работ, услуг): РФ, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.2. 
Сроки и условия оплаты товаров (работ, услуг): Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Расчеты   по   настоящему Договору Заказчик производит в следующем  порядке: оплата после получения Товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

Сроки и условия поставки (оказания работ, услуг): Поставка Товара осуществляется в течение 7-и рабочих дней с момента заключения Договора. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить Заказчику следующие документы: 

- Счет на оплату.


- Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный 
                _________________________________________________ /_____________/
                  (расшифровка)                                 (должность)                                   (подпись)                     
                _________________________________________________ /_____________/

                 (расшифровка)                                 (должность)                                   (подпись)                     

