Приложение №1 к Контракту
Техническое задание
Заказчик – ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Наименование лота – Поставка вещевого имущества (обувь защитная специальная)
Адрес поставки товара: Республика Татарстан, г. Казань, улица Адоратского, д.20.
Контактное лицо – Сафарова Гульнара Рафаиловна, тел. (843) 223-92-34
Условия поставки: Срок поставки 90 календарных  дней с момента заключения государственного контракта. Поставка Товара должна осуществляться в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при обычных условиях хранения и транспортирования, исключающей  механические  повреждения,  загрязнения, проникновение влаги. 

Обоснование применения дополнительных характеристик:
В данном описании указаны характеристики и описания товара, не предусмотренные в позиции КТРУ, однако указанные характеристики применяются исходя из необходимости достижения заданных результатов обеспечения нужд Заказчика. При формировании настоящего описания Заказчик исходил из конкретных потребностей, обусловленных особыми условиями эксплуатации товара сотрудниками, осуществляющими свои должностные обязанности и выполняющими поставленные задачи по предназначению во время несения службы. Дополнительные характеристики необходимы в целях соблюдения единообразия внешнего вида, обеспечения соответствующего качества вещевого имущества.  Применение характеристик исключительно из КТРУ без использования дополнительного описания создало бы ситуацию, при которой к поставке был бы возможен товар, не отвечающий задачам Заказчика. 
Обувь рабочая

Настоящее описание объекта (далее – описание) распространяется на обувь рабочую (далее – обувь) с верхом из хромовых кож строчечно-литьевого метода крепления подошвы из полиуретана (ПУ), предназначенные для обеспечения сотрудников и работников ФПС ГПС.
	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Кол-во
	Ед. из.



	Обувь повседневная с верхом из кожи

Код позиции КТРУ: 15.20.13.110-00000034
	Вид застежки
	Резинки
	260
	пара

	
	Материал верха
	Натуральная кожа
	
	

	
	Материал подкладки
	Кожа
	
	

	
	Материал подошвы
	Полиуретан
	
	

	
	Наличие каблука
	Нет
	
	

	
	По высоте заготовки верха
	Туфли
	
	

	
	Половой признак
	Мужской
	
	

	
	Размер (штрихмассовый)
	39,40,41,42,43,44,45,46
	
	

	
	Сезонность
	Демисезонные
	
	


1. Технические требования.
Обувь должна соответствовать требованиям настоящего описания.

Обувь по размеру в метрической и штихмассовой системах нумерации должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1, по виду, фасону 
колодки и полноте - соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.

Таблица 1

	Наименование

системы
	Размер

	Штихмассовая
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	Метрическая
	247
	255
	262
	270
	277
	285
	292
	300


Таблица 1.1

	Наименование
	Половозрастная группа
	Фасон колодки

ГОСТ 3927-88
	Полнота

	Обувь рабочая (рис. 1, 2 и 3)
	мужская
	V 5912
	средняя – 60%, широкая – 40%


Схема определения линейных размеров обуви и деталей обуви представлена на рисунке 1. Примерный внешний вид обуви представлен на рисунке 2. Рисунок ходовой поверхности подошвы представлен на рисунке 3.

Интервал между смежными размерами в обуви составляет 7,5 мм, между смежными полнотами в обуви одного размера - 8,0 мм в пучковой части.

Обувь должна изготавливаться строчечно-литьевым методом крепления подошвы.

Высота обуви, мягкого канта, ширина задинки в верхней части (средняя полнота), ширина окна под резинку, длина большей стороны окна под резинку, должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

	Размер обуви


	Высота обуви, мм
	Высота мягкого канта, мм
	Ширина задинки в верхней части, мм
	Ширина окна под резинку, мм
	Длина большей стороны окна под резинку, мм

	270/42
	68 ±2
	20 ±1
	86 ±2
	20 ±2
	45 ±2

	№ измерения на рис. 1
	1
	2
	-
	3
	4


Примечания: 

1. Высота обуви измеряется изнутри обуви от вкладной стельки линейкой.

2.  Высота задника в обуви измеряется изнутри по заднему шву до втачной стельки.

3. Порядок измерений линейных размеров показан на рис. 1.
[image: image1.png]



Рисунок 1

[image: image2.png]



Рисунок 2
[image: image3.png]



Рисунок 3.

Высота обуви во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой.

Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть 1,0 мм                                 по ГОСТ 447-91.

Высота задников во всех полнотах одного размера должна быть одинаковой.

Разница в высоте задников смежных размеров должна быть 2,0 мм                           по ГОСТ 447-91.

Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха обуви должна                     соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

   Таблица 3

	Наименование скрепляемых

деталей
	Разрывная нагрузка на 1 см длины шва по каждому образцу,

Н/см (кгс), не менее
	Метод

испытания

	Союзку соединяют с берцами 2-мя строчками;

Задинку соединяют с берцами 2-мя  строчками
	115 (11,5)

115 (11,5)
	ГОСТ

9290-76


Прочность строчечно-литьевого метода крепления подошвы с верхом обуви должна быть не менее 69 Н/см по ГОСТ 21463-87.

Задники в обуви должны быть стойкими. Остаточная деформация задников в обуви не должна быть более 1,0  мм по ГОСТ 9135-2004.

Масса полупары исходного размера должна быть не более 350 грамм.

Гибкость обуви должна быть не более 9 Н/см по ГОСТ 9718-88.

Обувь в паре должна быть одинаковой по размеру, полноте, структуре и цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин, все одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, размерам.

2. Требования к сырью, материалам, допустимым отклонениям (порокам) в готовой обуви и покупным изделиям.
Требования к сырью.

Физико-механические показатели кожи для верха обуви ГОСТ 28422-89 приведены в таблице 4.

Таблица 4

	№

п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Предел прочности при растяжении по партии, 10 МПа, не менее: выросток, полукожник.
	2,1

	2.
	Напряжение при появлении трещин лицевого слоя по партии, 10 МПа, не менее: выросток и полукожник
	1,9

	3.
	Удлинение  при напряжении 10 МПа, %

  выросток

  полукожник,
	15 – 28

18 – 30

	4.
	Устойчивость покрытия на основе эмульсионных пленкообразователей к многократному изгибу по партии, баллы, не менее
	3


Физико-механические показатели кожи для подкладки обуви ГОСТ 940-2024 приведены в таблице 5.

Таблица 5

	№

п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Предел прочности при растяжении (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по коже, 10 МПа, не менее
	1,2

	2.
	Удлинение при напряжении 10 МПа (среднее значение испытаний продольных и поперечных образцов) по партии, %
	15 – 35

	3.
	Устойчивость окраски кож (по шкале серых эталонов), баллы, не менее:

к сухому трению

к мокрому трению
	5

4


Физико-механические показатели полиуретановой подошвы приведены в таблице 6.

Таблица 6

	№

п/п
	Наименование показателей
	Значение

	1.
	Плотность, г/см3
	0,50 – 0,55

	2.
	Твердость, условные единицы
	55 – 60

	3.
	Условная прочность, при растяжении, МПа
	6,0 – 8,0

	4.
	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
	400

	5.
	Сопротивление многократному изгибу, не менее, килоциклы при t  + 25 0С
	30,0

	6.
	Сопротивление истиранию, Дж/мм, не менее

Убыль объема, мм, не более
	15,0

160


2.1. Требования к материалам.
Крой деталей верха обуви должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.

Таблица 7

	Наименование

деталей
	Материалы и участки, из которых

выкраиваются детали
	Толщина

деталей, мм,

	Союзка
	Кожа для верха обуви по ГОСТ 28422-89, лицевая, гладкая, 
черного цвета, чепрачная часть
	1,2 – 1,4

	Берцы
	Кожа для верха обуви по ГОСТ 28422-89, лицевая, гладкая, 
черного цвета, чепрачная часть и плотные полы
	1,2 – 1,4

	Задинка
	Кожа для верха обуви по ГОСТ 28422-89, лицевая, гладкая, 
черного цвета, чепрачная часть и плотные полы
	1,1 – 1,2

	Язычок
	Кожа для верха обуви по ГОСТ 28422-89, лицевая, гладкая, 
черного цвета, все плотные части кожи
	1,1 – 1,2

	Деталь язычка
	Кожа для верха обуви по ГОСТ 28422-89, лицевая, гладкая, 
черного цвета, все плотные части кожи
	1,1 – 1,2

	Верхняя часть берцев
	Кожа для верха обуви военнослужащих по ГОСТ 28422-89, 
лицевая, гладкая, черного цвета, все плотные части кожи
	1,1 – 1,2

	Мягкий кант
	Поролон (пенополиуретан) плотностью   60-70 кг/м3
	10,0

	Подкладка под

- берцы

- язычок
	Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940-2024, лицевая, натурального или светлых тонов, все части кожи
	1,0

	Подкладка под

союзку
	Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940-2024, лицевая, натурального или светлых тонов, все части кожи
	1,0


Примечания. 

1. Для верха обуви применяются кожи КРС с естественной нешлифованной лицевой поверхностью. 

2. Не допускается применение кож для верха обуви с промежуточным тиснением пылевидной плитой.

Детали низа должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 8.

Таблица 8

	Наименование

деталей
	Материалы и участки, из которых 
выкраиваются детали
	Толщина деталей, мм,

не менее

	Подошва

(Рис. 3)
	Полиуретановая система для прямого литья 
подошвы (ПУ)
	в пучковой части  9 ±1

в каблучной части 20 ±1

	Втачная стелька
	Нетканое иглопробивное полотно, пропитанное полимерным составом
	

	Задник
	Термопластический материал

Высота задника среднего размера
	1,3

42,0 ±2

	Подносок
	Термопластический материал
	1,1

	Вкладная стелька

 2-х слойная

- первый  слой

- второй слой
	Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940-2024, лицевая, натурального или светлых тонов, все части кожи, кроме пашин;

Картон обувной по ГОСТ 9542-89
	1,0

1,0


2.2. Требования к покупным изделиям 
Детали заготовки должны быть скреплены синтетическими  нитками по  ГОСТ 30226-93.
3. Маркировка.


Маркировка изделий – В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2025 года №2129;
Маркировка на обуви наносится клеймом. Клеймо должно быть четким, 
линейной формы. 

Клеймо наносят на верхнюю часть подкладки под берцы, высотой шрифта                 от 4 до 6 мм. Месяц, год изготовления (последние две цифры) – высотой шрифта            от 10 до 12 мм.

Полное наименование поставщика или производителя наноситься на вкладную стельку.

Размер, полноту – в геленочной части подошвы высотой шрифта                               от 6 до 8 мм.

Наименование поставщика или производителя – в геленочной части подошвы высотой шрифта от 3 до 6 мм.

Содержание маркировки

Клеймо должно содержать:

- товарный знак (при наличии), наименование поставщика и его местонахождение;

- размер;  

- полноту;

- номер контролера ОТК;

- месяц и год изготовления (последние две цифры).

Маркировка размера обуви на подошве должна быть в штихмассовой системе нумерации, а на заготовке, в метрической и штихмассовой системах нумерации. Исправления и дополнения реквизитов в маркировке изделия не допускается.

Маркировку обуви осуществляют нанесением клейма (штампа) горячим тиснением через фольгу или несмываемой контрастной краской на заготовке верха обуви.

Клеймение размера в штихмассовой и метрической системах и наименования поставщика или производителя осуществляют четким литьевым тиснением, полноты – несмываемой контрастной краской в геленочной части подошвы.

Порядок размещения маркировки должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заказчиком.

Пример размещения маркировки приведен ниже.

	Товарный знак,

наименование поставщика

город

        1

	277/43-С
 SHAPE 



       2

	         7

          3
	
	12.14

     4


1- товарный знак (при наличии), наименование поставщика, место нахождения;

1- размер, полнота;

2- номер контролера ОТК;

3- месяц, год изготовления (последние две цифры).

Номер контроллера ОТК на обувь наносят клеймом круглой формы диаметром, значение которого не превышает 15 мм.

Маркировка индивидуальной тары должно наноситься на этикетку, приклеенную на торцевую поверхность каждой коробки с упакованной обувью. Этикетка должна содержать следующие обозначения:

−
наименование и местонахождение (адрес) поставщика;

−
полное наименование вида обуви;

−
фасон колодки;

−
размер в метрической и штихмассовой системах нумерации;

−
полнота;

−
цвет;

−
год изготовления (последние две цифры).

Этикетка должна быть отпечатана типографским или литографским способом.  Высота шрифта маркировки должна быть не менее 8 мм

Маркировка обуви для транспортирования - по ГОСТ 14192-96.

Транспортную маркировку наносят на боковую сторону каждого ящика с обувью по трафарету, штампованием или типографским способом. Данные изменяющегося характера могут проставляться штампом. 
Транспортная маркировка должна содержать:

−
манипуляционные знаки;

−
наименование и местонахождение (адрес) грузополучателя;

−        номер  и год (последние две цифры) государственного контракта;
−
полное наименование вида обуви;

−
цвет;

−
количество пар обуви (по размерам и полнотам);

−
год изготовления (последние две цифры);

−
наименование и местонахождение (адрес) поставщика;

−
габаритные размеры грузового места (см);

−
масса брутто и нетто (кг);

−
объем грузового места (м3).

Ярлык должен быть площадью не более 150 кв. см из афишной или другой плотной бумаги, отпечатан типографским, литографским или машинописным способом, высота шрифта маркировки на ярлыке должна быть не более 8 мм, на трафарете не более 15 мм.

Условия применения и меры предосторожности при транспортировании, хранении и употреблении по ГОСТ 27837-88.

Маркировка должна быть нанесена непосредственно на тару, прочно  прикреплена и защищена от атмосферных и механических воздействий и выполнена из материалов, обеспечивающих сохранность надписи при транспортировании и хранении. Заполнение всех реквизитов индивидуальной, групповой и транспортной маркировки должно производиться печатным способом. Внесение изменений и исправлений, дописывание в маркировке не допускается.

Данные изменяющегося характера могут проставляться штампом.

4. Упаковка.
Правила подготовки обуви к упаковыванию.

В носочную часть каждой полупары обуви облегченной должен быть вставлен вкладыш из картона коробочного марок Б, В по ГОСТ 7933-89, картона гофрированного марки Т по ГОСТ Р 52901-2007.

Обувь облегченная должна быть упакован попарно в индивидуальную тару - коробки по ГОСТ 16534-89 из картона коробочного марок Б, В по ГОСТ 7933-89, картона гофрированного марки Т по ГОСТ Р 52901-2007 размером не менее 340х190х110 с перестиланием их оберточной бумагой.

Для упаковывания коробок с обувью должна применяться транспортная тара (ящик). Обувь упаковывают по 12 пар в ящик №19 размером не менее 790х590х258                          по ГОСТ 13514-93 из гофрированного пятислойного картона марки П                                по ГОСТ Р 52901-2007с вкладышами по периметру из гофрированного пятислойного картона марки П по ГОСТ Р 52901-2007.

При упаковывании в ящик вкладывают ярлык с обозначениями, указанными для транспортной маркировки.
5. Требования безопасности.
По классификации ГОСТ 19433-2010 обувь не является опасным грузом.

6. Гарантия поставщика.
Поставщик гарантирует замену обуви при несоответствии качества обуви требованиям настоящего описания при условии соблюдения Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 2  года.

Обувь должна быть новой, не проходившей ремонт (восстановление).

Срок поставки 90 календарных  дней с момента заключения государственного контракта.
Сведения о необходимых размерно-ростовочных данных будут представлены поставщику в течении 3-х рабочих дней с момента  заключения контракта. 

