| № | Наименнование | Ед. измерения | Товарный знак и страна происхождения | Цена товара в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высокотемпературный керамический шликер на основе легкоплавких глин, предназначенный для изготовления изделий методом литья в гипсовые формы. для производства крупногабаритных керамических объектов, включая посуду и декоративные элементы. Внешний вид: Суспензия темно-серого цвета с влажностью 35–40%. Текучесть (консистенция): Относительно густая, с пониженной чувствительностью к разжижению электролитами. Потери при прокаливании (ППП): 8%. Температурный интервал обжига 1150–1220 °C Цвет черепка после обжига Кремовый (светлый) Воздушная усадка: 14%. Водопоглощение: 12%. Коэффициент термического расширения 0–400 °C: 71 0–500 °C: 71 0–600 °C: 77 Совместима с глазурями следующих артикулов (по каталогу): S-0051, S-0106, S-0130, S-0220, S-0230. | кг |  |  |
| 2. | Специализированное высокотемпературное покрытие для создания разделительного слоя на рабочей поверхности керамических подставок (полок, кильев) в печных агрегатах. Предназначено для предотвращения химического взаимодействия и механического сцепления остеклованных поверхностей керамических изделий с материалом полки при высокотемпературном обжиге. Водная суспензия тонкодисперсной смеси на основе алюмосиликатных материалов (каолин) и оксида алюминия (глинозем). Внешний вид жидкая паста (шликер) для нанесения кистью. Сохраняет свои разделительные свойства в диапазоне температур до 1300°C. Специализированное высокотемпературное покрытие для создания разделительного слоя на рабочей поверхности керамических подставок (полок, кильев) в печных агрегатах. Предназначено для предотвращения химического взаимодействия и механического сцепления остеклованных поверхностей керамических изделий с материалом полки при высокотемпературном обжиге. Водная суспензия тонкодисперсной смеси на основе алюмосиликатных материалов (каолин) и оксида алюминия (глинозем). Внешний вид жидкая паста (шликер) для нанесения кистью. Сохраняет свои разделительные свойства в диапазоне температур до 1300°C. | кг |  |  |
| 3. | Прозрачное остекловывающее покрытие для керамических изделий из светложгущихся и каменных масс. Предназначено для создания защитно-декоративного слоя с высокими оптическими характеристиками. Для использования в технологиях однократного и двукратного обжига, в том числе как основа для надглазурной и подглазурной росписи. Температурный интервал созревания: 1180–1250 °C. Коэффициент термического расширения 55,4 × 10⁻⁷ °C⁻¹ Обеспечивает высокую прозрачность и блеск. Химическая стойкость: Не содержит свинца и других токсичных компонентов. состав Оксид Мольная доля Na₂O 0.171 K₂O 0.088 CaO 0.409 MgO 0.095 SrO 0.218 ZnO 0.019 Соотношение SiO₂:Al₂O₃ 10.79 | кг |  |  |
| 4. | Высокопрочное гипсовое вяжущее специального назначения на основе природного сульфата кальция. Предназначено для изготовления в фарфоровом, фаянсовом и керамическом производствах . Применяется в скульптурных работах, производстве архитектурного декора. Прочность на сжатие (в возрасте 2 ч): 16 МПа (160 кгс/см²), не менее Прочность на изгиб (в возрасте 2 ч): 6 МПа (60 кгс/см²), не менее . Тонкость помола: Остаток на сите с ячейкой 0,2 мм — не более 1% Сроки схватывания: Начало — не ранее 6 минут, конец — не позднее 30 минут Содержание металлопримесей: Не более 6 мг на 1 кг вяжущего . Представляет собой чистый природный гипс без добавок, с возможным присутствием естественных примесей. Технология производства включает дробление, автоклавную пропарку, сушку и тонкий помол с сепарацией . Затворение производится из расчета 360–400 г воды на 1 кг гипсового вяжущего. | т |  |  |
| 5 | Многофункциональный огнеупорный материал на основе керамического волокна, предназначенный для термоизоляции и защиты поверхностей в высокотемпературных процессах. Применяется в керамическом производстве в качестве разделительного слоя на лещадках (полках) для предотвращения прилипания глазурей, а также как огнеупорная прослойка во фьюзинге, теплоизоляционная прокладка для стыков и компенсационных швов. Изготовлен из высокочистого керамического волокна с добавлением оксида циркония (ZrO₂). Не содержит асбеста. Химический состав: Al₂O₃ ~38%, ZrO₂ ~15%, сумма Al₂O₃ + SiO₂ + ZrO₂ > 99%. Содержит органическое связующее (6–8%) для придания гибкости, которое полностью выгорает при первом нагреве. При первом обжиге может наблюдаться запах гари, после чего материал становится значительно более хрупким. Характеристика Значение Классификационная температура 1430 °C Рекомендуемая рабочая температура До 1300 °C Плотность 200 кг/м³ Коэффициент теплопроводности (при 400°C) 0,09 Вт/(м·К) Линейная усадка (после 24 ч при 1000°C) ≤4% Прочность на разрыв: ≥0,7 МПа. Потери при прокаливании (ППП): ≤8%. Толщина: 1,0 мм (с возможными отклонениями). Ширина: 610 мм. | м.п. |  |  |
| 6. | Оборудование для обработки гипсовых фигур. Предназначено для использования в керамических производствах, художественных мастерских, учебных заведениях и на предприятиях малого бизнеса для серийного и индивидуального изготовления формообразующей оснастки. Станина усиленная, сварная, из толстолистовой стали, обеспечивающая жесткость и гашение вибраций. Шпиндельный узел оснащен двумя прецизионными коническими подшипниками качения, гарантирующими высокую радиальную и осевую жесткость при значительных нагрузках. Привод электрический, однофазный (220 В), мощностью 2,2 кВт. Включает систему ременной передачи с возможностью плавного регулирования частоты вращения. Система управления: Выносной пульт с ручным регулятором скорости. Рабочий диск диаметр 350 мм Частота вращения шпинделя 0–600 об/мин (плавная регулировка) Установочная мощность 2,2 кВт Максимальная масса обрабатываемой заготовки до 100 кг Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) 1000×700×900 мм Масса станка (в зависимости от комплектации) 120–150 кг Два стальных регулируемых упора (один неподвижный, один подвижный) для надежной фиксации заготовки в процессе обработки. В комплект входят виброопоры. Для максимальной устойчивости рекомендуется дополнительное крепление к полу анкерными болтами. По периметру рабочей зоны установелнны защитные ограждения высотой 600 мм (опция). В комплект входит формовочная приставка | шт |  |  |
| 7. | Стационарный проектор. Предназначен для использования в презентационных залах, учебных аудиториях, переговорных комнатах и домашних кинотеатрах для отображения графической, текстовой и видеосодержащей информации . Основан на DLP-технологии (Digital Light Processing) с использованием одной матрицы и цветового колеса. Обеспечивает поддержку 3D-контента (DLP 3D Ready) . Характеристика Значение Нативное разрешение WXGA (1280 × 800 пикселей) Максимальное поддерживаемое разрешение 1920 × 1200 пикселей Световой поток 5000 ANSI люмен (стандартный режим) / 4000 люмен (экономичный режим) Контрастность 20 000:1 Количество отображаемых цветов до 1,07 миллиарда Соотношение сторон экрана 16:10 (нативное), 16:9, 4:3 Тип лампы: HID (газоразрядная лампа высокого давления) мощностью 240 Вт . Срок службы лампы: 5000 часов (стандартный режим) / 15 000 часов (экономичный режим ExtremeEco) . Потребляемая мощность: 275 Вт (стандартный режим) . Характеристика Значение Диагональ изображения от 27 до 300 дюймов (0,69 – 7,62 м) Проекционное расстояние от 1 до 10 м Проекционное соотношение (Throw Ratio) 1,54 – 1,72:1 Оптический зум 1,1× (ручная фокусировка) Коррекция трапецеидальных искажений автоматическая и ручная, вертикальная ±40° Входы: 2 × HDMI 1.4b, 1 × VGA (аналоговый), 1 × RCA (композитный видео), 1 × mini Jack 3,5 мм (аудио) . Выходы: 1 × VGA (аналоговый), 1 × mini Jack 3,5 мм (аудио) . Управление: 1 × RS-232C, 1 × USB-A . Встроенный динамик: 1 × 3 Вт . Уровень акустического шума: 32 дБ (стандартный режим) / 24–27 дБ (экономичный режим) . Варианты установки: настольная, настенная (потолочное крепление), фронтальная и обратная проекция . Встроенные технологии: LumiSense (автоматическая оптимизация яркости), BlueLightShield (снижение нагрузки на глаза), ColorSafe II (стабильность цвета) | шт |  |  |
| 8. | Настольный пневматический прибор ударно-импульсного действия, предназначенный для механической обработки поверхностей (гравировка, чеканка, закрепка камней) изделий из металлов, камня, дерева, кости и полимерных материалов. Применяется в ювелирных мастерских, граверных студиях и художественных производствах . Основан на преобразовании пульсирующего потока сжатого воздуха, поступающего от внешнего компрессора, в возвратно-поступательные движения ударного наконечника. Штихель, закрепленный в наконечнике, совершает высокочастотные осевые перемещения, обеспечивая съем материала . Регулировка частоты ударов: осуществляется вращением ручки на передней панели аппарата. Регулировка силы удара (мощности): производится ножной педалью, что позволяет оператору изменять усилие воздействия на обрабатываемую поверхность без отвлечения рук . Частота ударов: регулируется в диапазоне 400–8000 уд/мин . Ударный наконечник: пневматический, тип HH-GHP01 (в комплекте). Система подготовки воздуха: оснащена фильтром тонкой очистки с возможностью слива конденсата. Электропитание 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность 60 Вт Частота ударов 400–8000 уд/мин Рабочее давление воздуха 3,0–4,5 бар Производительность компрессора (рекомендуемая) от 40 л/мин Масса аппарата (в сборе) 8,0 кг В базовую комплектацию входят: ударный пневмонаконечник, ножная педаль, соединительные шланги, шестигранный ключ, фильтр-влагоотделитель и сетевой адаптер 220/24 В . | шт |  |  |
| 9. | Ручной инструмент для прецизионного захвата, удержания и манипуляции сверхмалыми объектами. Применяется в ювелирном деле, часовом производстве, микроэлектронике, а также в косметологии для манипуляций с тонкими волокнами (ресницами) . С-образной формы, с изогнутыми браншами, обеспечивающими оптимальный угол наклона около 45° для удобства работы . Кончики: Ультратонкие, с прецизионной ручной заточкой, обеспечивающей плотное и точное смыкание рабочих поверхностей . Изготовлен из коррозионно-стойкой нержавеющей стали (медицинский класс) с антимагнитными свойствами . защитное покрытие для антибликового эффекта и предотвращения окисления . Общая длина инструмента 115 мм (11,5 см) Масса (в сборе) 15–35 г (в зависимости от покрытия и упаковки) Ширина корпуса ~ 9 мм Ход мягкий и упругий, с равномерным усилием смыкания, что позволяет работать с ультратонкими объектами без деформации . Поставляется в индивидуальном пластиковом футляре или тубусе для защиты рабочих поверхностей от повреждений и загрязнений | шт |  |  |
| 10. | Ручной инструмент ударно-давильного действия для пластической деформации металлов. Предназначен для выполнения корнеровой закрепки (закрепки "корнер") в ювелирном деле, а также для формирования и обжатия металлических заготовок при изготовлении украшений и мелких деталей. Рабочая часть: Выполнена в виде полукруглой насадки (бойка) с радиусной рабочей поверхностью, обеспечивающей локальное воздействие на металл. Интегрирован с рабочей частью и запрессован в деревянную рукоятку. Рукоятка изготовлена из древесины твердых пород, эргономичной формы, обеспечивающей удобный захват и амортизацию удара. Размер рабочей части (полукруглой насадки) 14,0 × 14,0 × 3,0 мм Общая длина инструмента 91,0 мм Максимальный диаметр (в самой широкой части) 26,0 мм Масса (в сборе) 21,0 г | шт |  |  |
| 11 | Ручной инструмент ударно-давильного действия для пластической деформации металлов. Предназначен для выполнения корнеровой закрепки в ювелирном деле, а также для формирования и обжатия металлических заготовок при изготовлении украшений и мелких деталей. Рабочая часть: Выполнена в виде полукруглой насадки (бойка) с радиусной рабочей поверхностью, обеспечивающей локальное воздействие на металл. Интегрирован с рабочей частью и запрессован в деревянную рукоятку. Изготовлена из древесины твердых пород, эргономичной формы, обеспечивающей удобный захват и амортизацию удара. Характеристика Значение Размер рабочей части (полукруглой насадки) 15,0 × 15,0 × 2,0 мм Общая длина инструмента 110,0 мм Максимальный диаметр (в самой широкой части) 25,0 мм Масса (в сборе) 25,0 г | шт |  |  |
| 12 | Портативное приспособление для ручной или механизированной правки и доводки рабочей части стержневого инструмента, оснащенного шлицевым (крестообразным или прямым) наконечником. Предназначено для использования в часовых, ювелирных, слесарных и ремонтных мастерских, где требуется восстановление точной геометрии жала отверток . Устройство обеспечивает фиксацию инструмента под заданным углом к абразивной поверхности. Конструкция может быть выполнена в виде держателя с V-образным пазом и направляющими для точного позиционирования . Альтернативный вариант — каретка с подшипниковым узлом, которая перемещается по направляющей, обеспечивая прямолинейное движение отвертки при заточке . Диаметр зажимаемого инструмента до 5 мм Угол заточки 20–45° (в зависимости от типа шлица) Способ фиксации зажимной или с помощью направляющих Совместимость со стандартными абразивными брусками или алмазными камнями | шт |  |  |