
Дефектный акт от 07.07.2026 г.


	Проведен осмотр крыльца административного здания, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Расковой, д. 10 и установлено следующее:
1) Дата последнего ремонта – 2006 год;
2) Покрытие деформировано;
3) Наблюдаются отдельные отпавшие фрагменты, полное отслоение плитки целыми рядами, а также вспучивание («бухтение») основания. Предполагается, что отслаивание от несущей поверхности произошло в результате замерзания воды, которая проникала под них;
4) [bookmark: _GoBack]Наблюдается разрушение и вымывание межплиточных швов.
5) Крыльцо находится в аварийном состоянии;

Рекомендованный план работ по ремонту крыльца:

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Демонтаж:
	
	

	- поручней (две штуки по 1,35 м., две точки крепления; одна штука 1,6 м., четыре точки крепления)
	Шт. 
	3

	- противоскользящей угловой накладки на ступени с одной вставкой
	М 
	5,4

	- плитки
	М2
	8

	- цементной стяжки
	М3
	1

	- бетонного основания
	М3
	1

	- асфальтового покрытия
	М3
	0,5

	- удаление лишнего грунта
	М3
	1

	Монтаж:
	
	

	- трамбовка грунта, 
	М2
	8,25

	- укладка геотекстиля плотность 150 г/м²
	М2
	8,25

	- укладка песчаной подушки,
	М3
	1

	- укладка геотекстиля плотность 150 г/м²
	М2
	8,25

	- укладка щебня,
	М3
	1

	- гидроизоляции под основание бетона (рубероид),
	М2
	8,25

	- армированного бетонного основания (с влагоотталкивающими добавками) марка М300 (В22,5), морозостойкость (F150–F200), водонепроницаемость (W4–W6). Стальной сеткой, размер ячейки 50×50, диаметр проволоки 6 мм.
	М3
	1,5

	- Бордюрный камень фирмы Браер для укладки брусчатки 1000x80х200, водопоглощение не более 6%, морозостойкость - не ниже F200; истираемость –  0,7 г/см²), марка прочности В25 (М350)
	М 
	15,4

	- гидроизоляции на основание бетона, густые мастики на основе битума (для укладки брусчатки),
	М2
	8,25

	- выравнивающий слой из смеси песка и цемента,
	М3
	0,4

	- площадки перед дверью: ширина -2,7 м., длина -1,5м. из цветной тротуарной плитки фирмы Браер, размером 80x160, для улицы морозостойкой противоскользящей, толщина 60 мм; водопоглощение не более 6%, морозостойкость - не ниже F200; истираемость –  0,7 г/см²), марка прочности В25 (М350)
	М2
	9,5

	- формирование размера ступеней, ширина проступи (глубина) — 300 мм. Высота подступенка — 150 мм., длина ступеней 2,7 м.
	
	

	- формирование пандуса следующего размера: ширина 1,5 м., длина пандуса 2,8 м., длина наклонной пандуса 2 м., угол наклона не более 3,89 %, высота   
	
	

	- затирка швов песчано-цементной смесью (гарцовка)
	М 
	По факту

	- поручней (ранее установленных, две штуки по 1,35 м., две точки крепления; одна штука 1,6 м., четыре точки крепления). Расстояние между поручнями ограждений пандуса следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. В начале и конце поручни должны быть длиннее на 300 мм и иметь закруглённую форму.
Верхний поручень расположен на высоте 900 мм.
Расстояние между поручнями 900-1000 мм.
Перила должны быть круглого сечения с диаметром 50 мм.
Начало и конец маркируются предупредительными полосами.
Нижний поручень должен быть на высоте 700 мм. и выступать на 300 мм от края
	М
	4

	-новых поручней в дополнение к существующим, длина 1,35 м., две точки крепления. Расстояние между поручнями ограждений пандуса следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. В начале и конце поручни должны быть длиннее на 300 мм и иметь закруглённую форму.
Верхний поручень расположен на высоте 900 мм., а нижний на высоте 700 мм.
Расстояние между поручнями 900-1000 мм.
Перила должны быть круглого сечения с диаметром 50 мм. из нержавеющей стали.
	Шт.
	2

	- противоскользящей угловой накладки на ступени с одной жёлтой вставкой, в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
	М 
	5,4



Требования к выполнению работ:
1. Размер ступеней согласно ГОСТ 8717-2016, ширина проступи (глубина) — 300 мм. Высота подступенка — 150 мм.
2. Размер площадки перед дверью: ширина -2,7 м., длина -1,5 м.
3. Ширина пандуса и уклон для инвалидов-колясочников формировать согласно приказу от 23 декабря 2020 г. N 4608. 
4. Уровень укладываемой брусчатки должен совпадать с уровнем пола входной группы.
5. Уклон поверхности для стока воды 1%.
6. Плотное трамбование каждого слоя земли, песка и щебня. 

Требования к материалам: 
1. Песок для песчаной подушки под фундамент, средняя и крупная фракции (модуль крупности от 2,0).
2. Щебень под фундамент средняя фракция 20–40 мм. Марка М600–М800, морозостойкость F200.
3. Бетон, армированный сеткой (с влагоотталкивающими добавками) марка М300 (В22,5), морозостойкость (F150–F200), водонепроницаемость (W4–W6).
4. Гидроизоляция для укладки на грунт и на слой щебня, геотекстиль плотность 150 г/м².
5. Бордюр бетонный тротуарный 500х200х60мм или аналог камень бортовой БР 1000x200x80 мм.
6. Брусчатка кирпич 200х100х60мм. или аналог.
7. Выравнивающий слой из смеси песка и цемента. Цемент марок М400 или М500, песок речной или мытый карьерный, без глинистых и органических примесей.
8. Затирка швов песчано-цементной смесью (гарцовка) для брусчатки водонепроницаемая, предназначена для заполнения швов брусчатки и плит из искусственного и натурального камня. Рекомендуется для декоративного оформления мостовых, отмосток, террас, дорожек, открытых площадок с целью долговечной защиты от доступа влаги.
9. Угол-порог противоскользящий алюминиевый ООО Элитпроф 40x14 мм, с желтой резиновой вставкой АНСУ 40х14 С 270 Рж.
