Дефектный акт от 07.07.2026 г.

Проведен осмотр крыльца административного здания, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Расковой, д. 10 и установлено следующее:

- Дата последнего ремонта – 2006 год;

- Покрытие деформировано;

- Наблюдаются отдельные отпавшие фрагменты, полное отслоение плитки целыми рядами, а также вспучивание («бухтение») основания. Предполагается, что отслаивание от несущей поверхности произошло в результате замерзания воды, которая проникала под них;

- Наблюдается разрушение и вымывание межплиточных швов.

- Крыльцо находится в аварийном состоянии;

Рекомендованный план работ по ремонту крыльца:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж: |  |  |
| - поручней (две штуки по 1,35 м., две точки крепления; одна штука 1,6 м., четыре точки крепления) | Шт. | 3 |
| - противоскользящей угловой накладки на ступени с одной вставкой | М | 5,4 |
| - плитки | М2 | 8 |
| - цементной стяжки | М3 | 1 |
| - бетонного основания | М3 | 1 |
| - асфальтового покрытия | М3 | 0,5 |
| - удаление лишнего грунта | М3 | 1 |
| Монтаж: |  |  |
| - трамбовка грунта, | М2 | 8,25 |
| - укладка геотекстиля плотность 150 г/м² | М2 | 8,25 |
| - укладка песчаной подушки, | М3 | 1 |
| - укладка геотекстиля плотность 150 г/м² | М2 | 8,25 |
| - укладка щебня, | М3 | 1 |
| - гидроизоляции под основание бетона (рубероид), | М2 | 8,25 |
| - армированного бетонного основания (с влагоотталкивающими добавками) марка М300 (В22,5), морозостойкость (F150–F200), водонепроницаемость (W4–W6). Стальной сеткой, размер ячейки 50×50, диаметр проволоки 6 мм. | М3 | 1,5 |
| - Бордюрный камень фирмы Браер для укладки брусчатки 1000x80х200, водопоглощение не более 6%, морозостойкость - не ниже F200; истираемость – 0,7 г/см²), марка прочности В25 (М350) | М | 15,4 |
| - гидроизоляции на основание бетона, густые мастики на основе битума (для укладки брусчатки), | М2 | 8,25 |
| - выравнивающий слой из смеси песка и цемента, | М3 | 0,4 |
| - площадки перед дверью: ширина -2,7 м., длина -1,5м. из цветной тротуарной плитки фирмы Браер, размером 80x160, для улицы морозостойкой противоскользящей, толщина 60 мм; водопоглощение не более 6%, морозостойкость - не ниже F200; истираемость – 0,7 г/см²), марка прочности В25 (М350) | М2 | 9,5 |
| - формирование размера ступеней, ширина проступи (глубина) — 300 мм. Высота подступенка — 150 мм., длина ступеней 2,7 м. |  |  |
| - формирование пандуса следующего размера: ширина 1,5 м., длина пандуса 2,8 м., длина наклонной пандуса 2 м., угол наклона не более 3,89 %, высота |  |  |
| - затирка швов песчано-цементной смесью (гарцовка) | М | По факту |
| - поручней (ранее установленных, две штуки по 1,35 м., две точки крепления; одна штука 1,6 м., четыре точки крепления). Расстояние между поручнями ограждений пандуса следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. В начале и конце поручни должны быть длиннее на 300 мм и иметь закруглённую форму. Верхний поручень расположен на высоте 900 мм. Расстояние между поручнями 900-1000 мм. Перила должны быть круглого сечения с диаметром 50 мм. Начало и конец маркируются предупредительными полосами. Нижний поручень должен быть на высоте 700 мм. и выступать на 300 мм от края | М | 4 |
| -новых поручней в дополнение к существующим, длина 1,35 м., две точки крепления. Расстояние между поручнями ограждений пандуса следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. В начале и конце поручни должны быть длиннее на 300 мм и иметь закруглённую форму. Верхний поручень расположен на высоте 900 мм., а нижний на высоте 700 мм. Расстояние между поручнями 900-1000 мм. Перила должны быть круглого сечения с диаметром 50 мм. из нержавеющей стали. | Шт. | 2 |
| - противоскользящей угловой накладки на ступени с одной жёлтой вставкой, в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | М | 5,4 |

Требования к выполнению работ:

- Размер ступеней согласно ГОСТ 8717-2016, ширина проступи (глубина) — 300 мм. Высота подступенка — 150 мм.

- Размер площадки перед дверью: ширина -2,7 м., длина -1,5 м.

- Ширина пандуса и уклон для инвалидов-колясочников формировать согласно приказу от 23 декабря 2020 г. N 4608.

- Уровень укладываемой брусчатки должен совпадать с уровнем пола входной группы.

- Уклон поверхности для стока воды 1%.

- Плотное трамбование каждого слоя земли, песка и щебня.

Требования к материалам:

- Песок для песчаной подушки под фундамент, средняя и крупная фракции (модуль крупности от 2,0).

- Щебень под фундамент средняя фракция 20–40 мм. Марка М600–М800, морозостойкость F200.

- Бетон, армированный сеткой (с влагоотталкивающими добавками) марка М300 (В22,5), морозостойкость (F150–F200), водонепроницаемость (W4–W6).

- Гидроизоляция для укладки на грунт и на слой щебня, геотекстиль плотность 150 г/м².

- Бордюр бетонный тротуарный 500х200х60мм или аналог камень бортовой БР 1000x200x80 мм.

- Брусчатка кирпич 200х100х60мм. или аналог.

- Выравнивающий слой из смеси песка и цемента. Цемент марок М400 или М500, песок речной или мытый карьерный, без глинистых и органических примесей.

- Затирка швов песчано-цементной смесью (гарцовка) для брусчатки водонепроницаемая, предназначена для заполнения швов брусчатки и плит из искусственного и натурального камня. Рекомендуется для декоративного оформления мостовых, отмосток, террас, дорожек, открытых площадок с целью долговечной защиты от доступа влаги.

- Угол-порог противоскользящий алюминиевый ООО Элитпроф 40x14 мм, с желтой резиновой вставкой АНСУ 40х14 С 270 Рж.