ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

| № п/п | Наименование товара | Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) / каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) | Характеристики товара |  | Единица измерения | Количество | Цена за единицу товара, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики: | Значение характеристики: |  |  |  |  |
| 1 | Матрац | 31.03.10.000-00000002 | Высота | > 5 и ≤ 10 | шт | 113 | 3199 | 361487 |
|  |  |  | Длина | > 185 и ≤ 190 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | > 70 и ≤ 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие съемного наматрасника | да |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал наполнителя | синтетический |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип матраца | беспружинный |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный документ | ТУ производителя (участник указывает самостоятельно) |  |  |  |  |
|  |  |  | Страна происхождения товара | _________________ |  |  |  |  |
| 2 | Подушка | 13.92.24.140-00000002 | Длина | > 60 и ≤ 65 | шт | 399 | 510 | 203490 |
|  |  |  | Ширина | > 50 и ≤ 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип наполнителя | Искусственный |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормативный документ | ТУ производителя (участник указывает самостоятельно) |  |  |  |  |
|  |  |  | Страна происхождения товара | _________________ |  |  |  |  |
| ИТОГО ЦЕНА КОНТРАКТА: 564 977 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей, НДС не облагается. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Матрац должен представлять собой тканевую наволочку с вложенным синтетическим наполнителем. В торцевой части наволочки застежка на семь петель и пуговиц для вкладывания наполнителя. На боковой части бортика наволочки на равном расстоянии от краев матраца настрочена ручка для транспортировки.

Материал матраца:

Диагональ хлопчатобумажная, гладкокрашеная различных (кроме светлых) оттенков синего, серого, зеленого и коричневых цветов поверхностной  плотности, не менее 220 г/м2.

ОКПД2 13.20.20.119

ГОСТ 21790-2005 "Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия."

Состав: 100 % хлопок;

Переплетение - саржевое 2/1

разрывная нагрузка полоски размером 50*200 мм не менее: основа 569 Н, уток 343 Н;

стойкость к истиранию не менее: 1700 циклов;

гигроскопичность не менее: 10 %;

воздухопроницаемость не менее: 20 дм3/м2с;

степень устойчивости окраски - особо прочная;

Пуговицы диаметром 17 мм, в цвет ткани верха или прозрачные.

Нитки швейные армированные в цвет ткани верха.

Наполнитель матраца:

Полотно нетканое объемное термоскрепленное из полых полиэфирных высокоизвитых волокон с антистатическими свойствами.

Состав – 100% полиэфир.

Поверхностная плотность, не менее  -2500 г/м2.

Толщина полотна – 80 + 5мм.

Эластичное восстановление, не менее 98 %.

Устойчивость к многократному сжатию, при нагрузке 100 даН, 5000 циклов нагружения – отсутствие повреждений.

Неровнота по массе не менее – 10 %.

Синтетический наполнитель и материал для прокладки наволочки должные иметь высокие гигиенические и эксплуатационные свойства, обеспечивающие сохранность первоначальной формы и размеры матрацев, в течение срока эксплуатации, с учетом многократных стирок и санитарных обработок изделия.

Текстильные материалы, применяемые при пошиве предметов вещевого довольствия осужденных по параметрам биологической и химической безопасности должны соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011.

Упаковка: упаковочный материал, обеспечивающий количественную и качественную сохранность товара при транспортировке на склад Государственного заказчика.

Маркировка: содержит комплекс необходимой информации, идентифицирующей товар (наименование страны-изготовителя, сокращенное наименование и местонахождение изготовителя, обозначение технических условий с указанием типа изделия, наименование изделия, артикул ткани верха, состав сырья, цвет, символы по уходу за изделием, месяц и год изготовления (последние две цифры)) (текст на русском языке, рисунок и информационные знаки). Товарный ярлык должен быть прикреплен к изделию способом, обеспечивающим его сохранность. Размер  товарного ярлыка не должен превышать 100 см2.

Остаточный срок хранения товара: 30 месяцев с момента поставки на склад Государственного заказчика

Подушка представляет собой тканевую наволочку с синтетический наполнителем прямоугольной формы.

Материал подушки:

Тик наволочный хлопчатобумажный гладкокрашеный светлых тонов.

Состав: 100 % хлопок;

Поверхностная плотность, не менее 170г/м2.

Разрывная нагрузка, не менее: основа 441 Н, уток 294 Н;

Стойкость к истиранию не менее: 1500 циклов;

Гигроскопичность не менее: 10 %;

Воздухопроницаемость не более: 30 дм3/м2с;

Степень устойчивости окраски - особо прочная;

Нитки швейные армированные в цвет ткани верха.

Наполнитель подушки:

Синтетический наполнитель из полых полиэфирных высокоизвитых силиконизированных волокон с антистатическими свойствами, закрученных в шарики диаметром 6-10 мм.

Состав – 100% полиэфир;

Линейная плотность – 1,5 – 17 денье;

Длина волокна , не менее – 32 мм;

Количество извитков на 1 см – 2,0 – 6,0;

Устойчивость извитков. Не менее – 90 %;

Остаточная деформация после сжатия, не более – 5 %

Рассыпчатость – хорошая.

Синтетический наполнитель и полотно нетканое объемное из полиэфирных волокон должны иметь высокие гигиенические и эксплуатационные свойства, обеспечивающие сохранность первоначальной формы и размеры подушк, в течение срока эксплуатации, с учетом многократных стирок и санитарных обработок изделия.

Масса наполнителя подушки – 600 грамм +/- 10 грамм.

Текстильные материалы, применяемые при пошиве предметов вещевого довольствия осужденных по параметрам биологической и химической безопасности должны соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011.

Упаковка: упаковочный материал, обеспечивающий количественную и качественную сохранность товара при транспортировке на склад Государственного заказчика.

Маркировка: содержит комплекс необходимой информации, идентифицирующей товар (наименование страны-изготовителя, сокращенное наименование и местонахождение изготовителя, обозначение технических условий с указанием типа изделия, наименование изделия, артикул ткани верха, состав сырья, цвет, символы по уходу за изделием, месяц и год изготовления (последние две цифры)) (текст на русском языке, рисунок и информационные знаки). Товарный ярлык должен быть прикреплен к изделию способом, обеспечивающим его сохранность. Размер  товарного ярлыка не должен превышать 100 см2.

Остаточный срок хранения товара: 30 месяцев с момента поставки на склад Государственного заказчика

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

Код КТРУ не позволяет в полной мере раскрыть характеристику необходимого товара. Дополнительные характеристики позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара для обеспечения осужденных, а также для обеспечения качества Товара в период его использования по назначению.