ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Ткань полиэфирная 1414 УИС
	Ширина ткани с кромками не менее 150 см, поверхностная плотность не менее 133 г/м2, число нитей на 10 см: по основе не менее 285, по утку не менее 200. Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200 мм: по основе не менее 1260 Н, по утку не менее 620 Н. Раздирающая нагрузка по основе не менее 55 Н, по утку не менее 40 Н. Стойкость к истиранию не менее 6000 циклов. Водоотталкивание не менее 80 усл. ед. Водонепроницаемость не менее 200 мм.вод.ст. Изменение размеров после мокрой обработки: по основе не более 2%, по утку не менее 1%. Степень устойчивости окраски – прочная. Степень устойчивости окраски к воздействию: света не менее 4 баллов, стирки не менее 4 баллов, глажения не менее 4 баллов, дистиллированной воды не менее 4 баллов, органических растворителей не менее 4 баллов, сухого трения не менее 3/4 баллов, мокрого трения не менее ¾ баллов. Состав сырья: полиэфир не менее 100%. Плетение – полотняное. Вид отделки – пленочное акрилатное покрытие. Цвет – бордовый (по цветовому справочнику Pantone 19-1725 TCX).

	
	Ткань полиэфирная 1414 УИС
	Ширина ткани с кромками не менее 150 см, поверхностная плотность не менее 133 г/м2, число нитей на 10 см: по основе не менее 285, по утку не менее 200. Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200 мм: по основе не менее 1260 Н, по утку не менее 620 Н. Раздирающая нагрузка по основе не менее 55 Н, по утку не менее 40 Н. Стойкость к истиранию не менее 6000 циклов. Водоотталкивание не менее 80 усл. ед. Водонепроницаемость не менее 200 мм.вод.ст. Изменение размеров после мокрой обработки: по основе не более 2%, по утку не менее 1%. Степень устойчивости окраски – прочная. Степень устойчивости окраски к воздействию: света не менее 4 баллов, стирки не менее 4 баллов, глажения не менее 4 баллов, дистиллированной воды не менее 4 баллов, органических растворителей не менее 4 баллов, сухого трения не менее 3/4 баллов, мокрого трения не менее ¾ баллов. Состав сырья: полиэфир не менее 100%. Плетение – полотняное. Вид отделки – пленочное акрилатное покрытие. Цвет – темно-серый (по цветовому справочнику Pantone 19-3908 TCX).



