ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п./п. | Наименование товара | Нормативный документ ( ГОСТ, Технические условия, др.) |
| --- | --- | --- |
|  | Ткань полиэфирная 1414 УИС | Ширина ткани с кромками не менее 150 см, поверхностная плотность не менее 133 г/м2, число нитей на 10 см: по основе не менее 285, по утку не менее 200. Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200 мм: по основе не менее 1260 Н, по утку не менее 620 Н. Раздирающая нагрузка по основе не менее 55 Н, по утку не менее 40 Н. Стойкость к истиранию не менее 6000 циклов. Водоотталкивание не менее 80 усл. ед. Водонепроницаемость не менее 200 мм.вод.ст. Изменение размеров после мокрой обработки: по основе не более 2%, по утку не менее 1%. Степень устойчивости окраски – прочная. Степень устойчивости окраски к воздействию: света не менее 4 баллов, стирки не менее 4 баллов, глажения не менее 4 баллов, дистиллированной воды не менее 4 баллов, органических растворителей не менее 4 баллов, сухого трения не менее 3/4 баллов, мокрого трения не менее ¾ баллов. Состав сырья: полиэфир не менее 100%. Плетение – полотняное. Вид отделки – пленочное акрилатное покрытие. Цвет – бордовый (по цветовому справочнику Pantone 19-1725 TCX). |
|  | Ткань полиэфирная 1414 УИС | Ширина ткани с кромками не менее 150 см, поверхностная плотность не менее 133 г/м2, число нитей на 10 см: по основе не менее 285, по утку не менее 200. Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200 мм: по основе не менее 1260 Н, по утку не менее 620 Н. Раздирающая нагрузка по основе не менее 55 Н, по утку не менее 40 Н. Стойкость к истиранию не менее 6000 циклов. Водоотталкивание не менее 80 усл. ед. Водонепроницаемость не менее 200 мм.вод.ст. Изменение размеров после мокрой обработки: по основе не более 2%, по утку не менее 1%. Степень устойчивости окраски – прочная. Степень устойчивости окраски к воздействию: света не менее 4 баллов, стирки не менее 4 баллов, глажения не менее 4 баллов, дистиллированной воды не менее 4 баллов, органических растворителей не менее 4 баллов, сухого трения не менее 3/4 баллов, мокрого трения не менее ¾ баллов. Состав сырья: полиэфир не менее 100%. Плетение – полотняное. Вид отделки – пленочное акрилатное покрытие. Цвет – темно-серый (по цветовому справочнику Pantone 19-3908 TCX). |