Техническое задание.

Объект: площадка площадью 3 300 м².

Цель работ: устройство покрытия из асфальтной крошки с последующей  обработкой битумной эмульсией.

Сроки выполнения: в течении 5 раб дней по  предварительному согласованию с заказчиком

Место выполнения работ: г. Москва ул. Академика Скрябина д.23 стр.11

1. Утрамбовка асфальтной крошки катком (10 т)

Объём работ: 3 300 м².

Состав работ:

- Подготовка участка к уплотнению: проверка равномерности распределения асфальтной крошки по площади, устранение локальных неровностей.

- Уплотнение асфальтной крошки дорожным катком массой 10 т.

- Выполнение не менее 3 проходов катка по каждому участку с перекрытием следов на 20–30 см.

- Контроль качества уплотнения: проверка ровности поверхности и отсутствия заметных просадок.

Требования к выполнению работ:

- Использовать дорожный каток массой 10 т с исправным вибрационным механизмом (при наличии).

- Обеспечить равномерное распределение нагрузки по всей площади.

- Выполнять проходы катка продольно и поперечно для достижения равномерного уплотнения.

- Исключить резкие повороты и остановки на неуплотнённом слое.

- Соблюдать скорость движения катка: 3–5 км/ч при первом проходе, 5–7 км/ч при последующих.

Контроль качества:

- Визуальная проверка ровности покрытия.

- Проверка на отсутствие рыхлых участков и просадок (нагрузка от проезда техники).

2. Проливка битумной эмульсией марки ЭБК-2

Объём работ: 3 300 м².

Состав работ:

- Подготовка битумной эмульсии к нанесению (перемешивание при необходимости).

- Равномерное нанесение битумной эмульсии марки ЭБК-2 на  поверхность утрамбованной асфальтной крошки.

- Контроль расхода материала (не менее 2 л/м²).

- Обеспечение равномерности слоя без пропусков и локальных скоплений.

Требования к выполнению работ:

- Использовать битумную эмульсию марки ЭБК-2 (ГОСТ Р 52128-2003 или актуальный аналог).

- Наносить эмульсию при температуре воздуха не ниже +5 °C и отсутствии осадков.

- Применять автогудронатор или механизированный распылитель с регулируемой шириной захвата.

- Обеспечить расход не менее 2 л/м².

- Исключить образование луж и неравномерных наплывов.

- Производить проливку сразу после завершения уплотнения и высыхания поверхности.

Материалы: битумная эмульсия марки ЭБК-2

Контроль качества:

- Замер фактического расхода эмульсии.

- Визуальный осмотр на равномерность покрытия.

- Проверка отсутствия сухих участков и избыточных скоплений материала.