ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п./п. | Наименование товара | Нормативный документ ( ГОСТ, Технические условия, др.) |
| --- | --- | --- |
|  | Ткань полиэфирновискозная артикул 2022 УИС | Ткань полиэфирновискозная арт.2022 УИС, маскирующей расцветки «Меркурий», ширина не менее 145 см., поверхностная плотность не менее 195 г/м2, разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200 мм: по основе не менее 800 Н, по утку не менее 650 Н, стойкость к истиранию не менее 2500 циклов, состав ПЭ не менее 65%, вискоза не менее 35 %. |