ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Ткань полиэфирновискозная артикул 2022 УИС 
	Ткань полиэфирновискозная арт.2022 УИС, маскирующей расцветки «Меркурий», ширина не менее 145 см., поверхностная плотность не менее 195 г/м2, разрывная нагрузка полоски ткани размером 50*200  мм: по основе не менее  800 Н, по утку не менее 650 Н, стойкость к истиранию не менее 2500 циклов, состав  ПЭ не менее 65%, вискоза не менее 35 %.



