ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку свитера (джемпера)

  Настоящее техническое задание распространяется на изделия верхние трикотажные ведомственного назначения – свитер (джемпер) для личного состава МЧС России .
[bookmark: _GoBack]Количество и размеры поставляемой продукции представлены в таблице 1.
	Рост 
	Размер 

	
	48
	50
	52
	54
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	3
	3

	4
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	2
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	2
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	2
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	ИТОГО:
	28



                                                                                                                                                
Таблица 1.
Технические требования

Основные параметры и характеристики.
Свитер (Джемпер) из пряжи-двунитки плотного комбинированного переплетения.

Примерный внешний вид свитера (джемпер) представлен на рис.1
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Рисунок 1.

Свитер (джемпер) должен быть выполнен с втачным рукавом, круглым вырезом горловины, отделанным бейкой, плечевыми и локтевыми накладками, погонами и накладным карманом из отделочного материала. Низ джемпера и рукава должны быть отделаны двойной резинкой. На карман изделия должен быть настрочен круглый нагрудный знак «МЧС РОССИИ» диаметром 55 мм. 
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), 2025 года выпуска. 

Требования к сырью и материалам.
Полотно свитера (джемпера): трикотажное полушерстяное (кулирное или ластичное) 
- ткань плащевая, плотностью 100-120 г/м2;
- нитки швейные хлопчатобумажные;
- нитки швейные из натурального шелка.
Усадка после стирки и глажки: не более 3 % по основе. Плотной вязки (3 сложения в 4 петли в 1 см), цвет № 19-4826ТР.
Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента поставки.

Комплектность
Свитер (джемпер), упаковка индивидуальная. 

Упаковка
Изделие должно быть аккуратно сложено и упаковано в пакет из пленки полиэтиленовой.
Упакованные изделия необходимо укладывать в коробки из картона гофрированного. 
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