                                                   Техническое задание

	№ п/п
	Наименование продукции
	Технические требования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Масло моторное минеральное 15w-40


	Соответствие установленному ГОСТу Р 51634-2000 п. 3.1

Масла моторные автотракторные

Объем упаковки не более 30 л

Вязкость кинематическая при 1000 С, мм2/с в пределах 12,5-16,3

Температура вспышки в открытом тигле, 0С – не ниже 210

Температура застывания, 0 С –не выше минус 30

Щелочное число, мг КОН/г – не менее 5,0

Зольность сульфатная, % - не более  1,5

Плотность, при 150С ,г/см3 – не менее 0,880

API CL-4/SL
ОКПД2 19.20.29.113 Масла моторные дизельные

ОКВЭД2 19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов
	л
	40

	2
	Масло моторное М8В


	Соответствие установленному ГОСТу 10541-78

Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей

Объем упаковки не более 30 л

Вязкость кинематическая при 1000 С, мм2/с в пределах 7,5-8,5

Температура вспышки в открытом тигле, 0С – не ниже 207

Температура застывания, 0 С – не выше 25

Щелочное число, мг КОН/г –  не менее 4,2

Зольность сульфатная, % -не более 0,95

Класс вязкости SAE 20 API SD/CB
Плотность, при 200С ,г/см3 – не более 0,905

ОКПД2 19.20.29.110 Масла моторные
ОКВЭД2 19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов
	л
	40

	3
	Масло индустриальное И-20А
	Соответствие установленному ГОСТу 20799-88 с изм. 1-5

Масла индустриальные

Объем упаковки не более 30 л

Вязкость кинематическая при 400 С, мм2/с – в пределах 29-35

Температура вспышки в открытом тигле, 0С – не ниже  200

Температура застывания, 0 С – не выше минус 15

Кислотное число мг КОН на 1г масла, не более – 0,03

Зольность сульфатная, % - не более 0,005

Плотность, при 200С ,г/см3 – 890

ОКПД2 19.20.29.140 Масла индустриальные

ОКВЭД2 19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов
	л
	80

	4
	Масло гидравлическое ВМГЗ
	Соответствие установленному ГОСТу 17479.3-85

Масла гидравлические

Объем упаковки не более 30 л

Вязкость кинематическая при 500 С, мм2/с – не менее 10,0

Температура вспышки в открытом тигле, 0С – не ниже 135

Температура застывания, 0 С – не выше минус 40

Плотность, при 200С ,г/см3 –  не более 0,865

ОКПД2 19.20.29.130 Масла гидравлические

ОКВЭД2 19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов
	л
	60

	5
	Охлаждающая жидкость Тосол Felix

-45
	Охлаждающая жидкость должна быть изготовлена из высококачественного моноэтиленгликоля и соответствует международным стандартам ASTM D3306, SAE J1034.

Соответствие ГОСТ 33591-2015
«Жидкости охлаждающие на основе гликолей для автомобилей с легкими условиями эксплуатации»

Внешний вид - Прозрачная окрашенная однородная жидкость без механических примесей голубого цвета. 

Плотность, при 20°C, г/см3 – в пределах не менее 1,071

Температура кипения при давлении 101,3 кПа°C, не ниже- 108
Температура начала кристаллизации, °C не выше – 40

 Температура замерзания °C не выше – 45

Коррозионное воздействие на металлы (изменение массы образца металла при температуре (88± 2) °C, в течении 336ч) г/м2 сут., не более:
- медь - 0,1
- латунь – 0,1
- припой – 0,2
- алюминий – 0,1
- чугун – 0,1
- сталь – 0,1
Вспениваемость:
объем пены через 5 мин при 88°C, см3, не более – 30

время исчезновения пены, с, не более – 3

Водородный показатель (pH) при 200С, в пределах – 7,5-11,0

Щелочность   см3, не менее – 10

Объем упаковки не более 10 кг

ОКПД2 20.59.41.000 Материалы смазочные

ОКВЭД2 20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов.


	кг
	80

	6
	Масло моторное синтетическое 10w40
	Соответствие установленному ГОСТу Р 51634-2000 п. 3.1

Масла моторные автотракторные

Вязкость кинематическая при 1000 С, мм2/с –  в пределах 12,5 – 16,3

Температура вспышки в открытом тигле, 0С – не ниже  210

Температура застывания, 0 С – не выше минус 30

Плотность, при 200С ,г/см3 – не более 0,905

API SL/CF
Щелочное число, мг КОН/г – не менее 4,0

Зольность сульфатная, % - не более 1,4

Объем упаковки не более 5 л

ОКПД2 19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

ОКВЭД2 19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов
	л
	20

	7
	Тормозная жидкость ДОТ-4
	Соответствие установленному  ГОСТ 33-2000

Тормозная жидкость

ДОТ-4

Вязкость кинематическая при 100°С мм2/с ГОСТ 33 не менее 1.5

Вязкость кинематическая при -40°С мм2/с ГОСТ 33 не более 1800

Температура кипения сухой жидкости °С п.11.3 не менее 230

Температура кипения увлажненной жидкости °С п.11.4 не менее 155

ОКПД2  20.59.43.110 Жидкости тормозные для гидравлических передач
	кг
	9,1

	8
	Антифриз зеленый Felix Prolonger
	Тип состава – гибридный

Температура кипения, С – 110

Индекс допуска VAG – G-11

Концентрат – нет

Цвет – зеленый

Температура замерзания, С - -45

Допуски - ASTM D3306 / ASTM D4985 / SAE J 1034 / 

BS 6580

ГОСТ 28084-89

ОКПД2 20.59.43.120 Антифризы
	кг
	30

	9
	Антифриз красный Felix Carbox
	Тип состава –карбокислатный

Температура кипения, С – 108

Индекс допуска VAG – G-12+

Концентрат – нет

Цвет – красный

Температура замерзания, С - -45

Допуски - ASTM D3306 / ASTM D4985 /KSM 2142 / BS 6580 / SAE J 1034 / JIS K 2234

ГОСТ 28084-89

ОКПД2 20.59.43.120 Антифризы
	кг
	30

	10
	Масло моторное М-10ДМ
	Соответствие установленному ГОСТу 8581-78 с изм. 1-10

Масла моторные для автотракторных дизелей

Объем упаковки не более 20 л

Вязкость кинематическая при 1000 С, мм2/с –в пределах 13-15
Температура вспышки в открытом тигле, 0С –  не ниже 205

Температура застывания, 0 С – не выше минус 18

Щелочное число, мг КОН/г –  не менее 8,5

Зольность сульфатная, % - 1,5 

API CD
Плотность, при 200С ,г/см3 –  не более 0,897

ОКПД2  19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие группировки
ОКВЭД2 19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов

	л
	60

	11
	Универсальная аэрозольная смазка 
WD-40 
(или аналог)
	Общие характеристики

Состав:

- уайт-спирит (50%);

- двуокись углерода (25%(;

- минеральное масло (15%);

- углеводороды-алканы (10%).

ГОСТ Р 51697-2000
ОКПД2 20.59.41
	л
	1,0
 (5 штук по 0,2л)

	12
	масло GAZPROMNEFT ATF DX III
	Индекс вязкости                                                  180

Вязкость кинематическая при 40°С                   33.6

Вязкость кинематическая при 100°С                 7.2

Плотность при +15 цельсия                               0.849

Температура застывания                                  -48

Температура вспышки                                       213

ГОСТ 20287

ОКПД 2 19.20.29.110
	л
	4

	13
	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40
	Плотность при 15 °С, кг/м3 861 

Вязкость кинематическая при 100 °С, 14,3 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 157

Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с 350 

Испаряемость по методу Ноака, % 8,6 

Температура вспышки в открытом тигле, °С 236 

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла 11,5 

Температура застывания, °С –44

ОКПД2 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)
	л
	40


           Технические требования к товару:

           1) Товар должен быть сертифицирован и соответствовать требованиям, заявленным в сертификатах качества или паспортах качества, предоставленных участником при исполнении договора;

2) Поставщик обязан заявить гарантии качества на товар и возможность замены при выявлении претензий к качеству.

3) После получения уведомления Поставщик в течение 5 дней проводит замену бракованного Товара или его части без расхода со стороны Заказчика.

4) Гарантийный срок (гарантия качества) на Товар не менее 12 месяцев с момента поставки.

