ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Сукно приборное
	Артикул 2581, либо эквивалент, цвет краповый, по цветовому справочнику Pantone № 19-1516 ТСХ. Волокнистый состав: не менее 83% шерсть, не более 17 % полиамид. Поверхностная плотность не менее 281 гр./м2., ширина не менее 150 см. Разрывная нагрузка полоски ткани (50х100(мм)) не менее: основа 265 Н, уток – 196 Н. Удлинение при разрыве полоски ткани (50х100(мм)) не менее: основа- 22%, уток – 22 %. 

	
	Сукно шапочное
	Артикул 2533, либо эквивалент. Цвет серо-синий. Волокнистый состав: не менее 77% шерсть, не более 23% полиамид. Поверхностная плотность не менее 428 г/м2. Ширина не менее 150 см. Разрывная нагрузка полоски ткани (50х100(мм)) не менее: основа – 318 Н, уток – 318 Н; удлинение при разрыве полоски ткани (50х100(мм)) не менее: основа -30%, уток-40%. 

	
	Сукно приборное
	Артикул 2581, либо эквивалент, цвет черный, по цветовому справочнику Pantone № 19-4007 ТСХ. Волокнистый состав: не менее 83% шерсть, не более 17% полиамид. Поверхностная плотность не менее 281 гр./м2, ширина не менее 150 см. Разрывная нагрузка полоски ткани (50х100(мм)) не менее: основа 265 Н, уток – 196 Н. Удлинение при разрыве не менее: полоски ткани (50х100(мм)) основа- 22%, уток – 22 %.  



