Стеллажи Optimus Pro
Предназначены для использования на складах и производствах .
Конструкция состоит из:
• Вертикальных рам
• Горизонтальных балок 
• Полок металлического оцинкованного настила
Рама Optimus Pro состоит из двух вертикальных стоек, соединенных между собой горизонтальными и диагональными связями, которые крепятся к раме с помощь болтового соединения М6. 
Диагональные и горизонтальные связи изготовлены из оцинкованного профиля сечением 25х25 мм
Стойка:
Выполнена из оцинкованного металлического профиля: 
• Сечение 50х45 мм 
• Толщина 1,2 мм 
• Шаг перфорации 50 мм 
Косая перфорация стоек и зацепы балок с само подклиниванием увеличивают жесткость стеллажа и обеспечивают высокую надежность даже при максимальных нагрузках. 
Металлический оцинкованный подпятник, крепится к низу стойки 
• Толщина 2 мм 
• Два отверстия под анкер диаметром 11 мм

Балка стеллажная сварная имеет Z образный профиль сечением 75х25 мм, крепится к собранной раме при помощи зацепов и фиксируются на стойках с помощью фиксаторов из оцинкованного металла сложной геометрической формы с упором   При длине от 1800 мм и более устанавливается стяжка балок, которая при больших нагрузках предотвращает балки от внешнего выворачивания (раскрытия).
Нагрузка на секцию стеллажа 3500 кг. 
Нагрузка на ярус:  
шириной 1200 мм – 450 кг
шириной 1500 мм – 550 кг 
шириной 1800 мм – 600 кг
шириной 2100 мм – 600 кг