ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п./п.
	Наименование товара
	Нормативный документ
( ГОСТ, Технические условия, др.)

	
	Нитроискожа Т
	Нитроискожа Т марки Ф, черного цвета, плотность не менее 550 гр/м2, разрывная нагрузка не менее 20Н., ширина не менее 140 см.

	
	Винилискожа Т
	Винилискожа Т лаковая, черного цвета, плотность не менее 500 гр/м2, разрывная нагрузка не менее 20 Н., ширина не менее 150 см.



