ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п./п. | Наименование товара | Нормативный документ ( ГОСТ, Технические условия, др.) |
| --- | --- | --- |
|  | Нитроискожа Т | Нитроискожа Т марки Ф, черного цвета, плотность не менее 550 гр/м2, разрывная нагрузка не менее 20Н., ширина не менее 140 см. |
|  | Винилискожа Т | Винилискожа Т лаковая, черного цвета, плотность не менее 500 гр/м2, разрывная нагрузка не менее 20 Н., ширина не менее 150 см. |