ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
«Образец перспективного комплекта водолазного снаряжения»

Технические характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Наименование
	
Ед.
изм.
	Кол-во
	Характеристика товара
	ОКПД2

	

1
	

Гидрокомбинезон сухого типа, ГКС (комплект), размер 3 согласно таблицы № 2
	

шт.
	

1
	Гидрокомбинезон оболочка из трехслойного материала (кордура-изобутилен-полиэстер, общей массой 595 ± 30 г/м2). Встроенный неопреновый шлем со звуковыми окнами и декомпрессионным клапаном, с двойной лицевой обтюрацией из неопрена с открытой порой, для плотного прилегания шлема и маски к лицу. Дополнительный эластичный латексный шейный обтюратор, вклеенные установочные кольца под обтюраторы и сухие перчатки, вклеенные неопреновые боты установленного размера согласно Таблице 2, с жесткой подошвой и упором для ремня ласт. Герметичная металлическая молния с защитным клапаном. Гидрокомбинезон должен иметь вращающий клапан поддува на правом плече и клапан стравливания воздуха на левом плече с возможностью регулировки. Клапаны (впускной и выпускной) установлены в специальные резиновые (полиуретановые) прокладки, интегрированные в гидрокомбинезон. Усиление на плечах, локтях, коленях из синтетического материала на основе пара- и мета- арамидов, типа «Кевлар» или эквивалент. Должен иметь встроенные подтяжки с возможностью регулировки внутри комбинезона. В области паха расположен брасовый ремень на застежке типа фастекс и возможностью регулировки.
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	Комбинезон утеплитель, шт.
	шт.
	1
	Наличие утепляющей прокладки из утеплителя- микроволокна плотностью не менее 150 г/м2, наличие сетчатых вставок на предплечьях рукавов для газообмена, наличие утепляющего терморегулирующего слоя в области полочки и спинки, наличие вспененного перфорированного резинового полотна толщиной 1,0-3,0 мм на всей площади 
	

	
	Чулки утепляющие, (пара)
	шт.
	1
	Наличие утепляющей прокладки из микроволокна на всей площади, плотностью не менее 150 г/м2.
	

	
	Перчатки герметичные, пятипалые (ПВХ), (пара)
	шт.
	1
	Предложение по составу, размеру, цвету, при условии полной герметичности при избыточном давлении не менее 1,47 кПа
	

	
	Перчатки неопреновые. пятипалые, комбинированные, 5,0-7,0 мм, (пара)
	шт.
	1
	Верхняя (внешняя) часть перчаток должна быть выполнена из компрессионного (предварительно сжатого) неопрена с двухсторонним дублированием, толщиной 7,0 мм, нижняя часть перчаток (ладонь) должна быть из неопрена 5,0 мм с двухсторонним дублированием, верхний дублирующий слой из синтетического материала на основе пара- и мета- арамидов, типа «Кевлар» или эквивалент
	

	
	Перчатки утепляющие, пятипалые, пара
	шт.
	1
	Должны быть из ворсованного трикотажного полотна
	

	
	Комплект ЗИП
	шт.
	1
	Предложения по перечню ЗИП на 5 лет. Перечень согласовывается на этапе проектирования
	

	
	Сумка для хранения и переноски, шт.
	шт.
	1
	
	

	
	Сумка баул на колёсах для транспортировки комплекта
	шт.
	1
	Сумка из прочного материала. В нижней части колёса для удобства транспортировки. В верхней части клапан. В сумку должен помещаться весь водолазный комплект
	

	

2
	Гидрокостюм мокрого типа ГКМ (комплект), размера 3 согласно таблицы № 3
	

шт.
	

1
	Гидрокомбинезон мокрого типа из неопрена толщиной не менее 5 мм с двухсторонним дублированием трикотажным полотном. Подробное описание и условия в П. с 2
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	Шлем неопреновый с манишкой
	шт.
	1
	Наличие акустических каналов с защитными клапанами и декомпрессионного клапана.
	

	
	Боты неопреновые 
	шт.
	1
	С застежкой-молнией; с резиновой подошвой с антискользящими протекторами и выступами для фиксации ремней ласт.
	

	
	Носки неопреновые, утепляющие
	шт.
	1
	Толщина материала: 3,0 мм (двухстороннее дублирование)
	

	
	Перчатки пятипалые, неопреновые
	шт.
	1
	Верхняя часть: 7,0 мм (неопрен, двухстороннее дублирование); Ладонная часть: 5,0 мм (неопрен, двухстороннее дублирование с верхним дублирующим слоем из усиленного синтетического материала с арамидными волокнами)
	

	
	Комплект ЗИП
	шт.
	1
	Согласно перечню, на период эксплуатации не менее 2 лет. Перечень согласовывается на этапе проектирования
	

	
	Сумка для хранения и переноски
	шт.
	1
	Цвет: чёрный
	

	

3
	

Подвесная система
	

шт.
	

1
	Проектирование и изготовление комплекта снаряжения для крепления дыхательного аппарата (далее – Комплект), включающего: подвесную систему (полужесткая спинка с внутренним каркасом, подъёмная петля, грузовой карман, плечевые лямки (2 шт.), поясной ремень с быстроразъемной пряжкой из нержавеющей стали, брасовые ремни, силовые кольца/полукольца из коррозионностойкой стали, карабин), чехлы для баллонов (1 л, 3 л, 4 л) – 3 шт., ремни для крепления баллона (2 шт.). 
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	Основной материал
	
	
	Высокопрочный текстиль типа «кордура» с линейной плотностью не менее 1000 DEN. Все материалы коррозионностойкие.
	

	
	Назначение
	
	
	Надежная фиксация дыхательного аппарата и баллонов на теле водолаза в воздушной и водной средах.
	

	
	Стабильность и устойчивость
	
	
	Обеспечение стабильности положения оборудования, устойчивость к агрессивным средам, механическим повреждениям и температурным факторам.
	

	
	Конструкция спинки
	
	
	Внутренний каркас для жесткости. Плечевые, поясной и брасовые ремни для анатомически правильной посадки.
	

	
	Подъёмная петля
	
	
	Из текстильной стропы, идентичной основным ремням, настрочена через все слои пакета материалов.
	

	
	Грузовой карман
	
	
	Габариты строго по Приложению №1 (размеры защитной пластины).
	

	
	Свобода движений
	
	
	Конструкция не стесняет движений, обеспечивает выполнение рабочих операций под водой.
	

	
	Гидродинамика
	
	
	Минимальное гидродинамическое сопротивление.
	

	
	Безопасность (отсутствие зацепов)
	
	
	Отсутствие выступающих частей, исключающее риск зацепов и повреждения гидрокостюмов.
	

	
	Распределение нагрузки
	
	
	Равномерное распределение веса по торсу, минимизация точечного давления
	

	
	Центровка
	
	
	Стабильное положение центра тяжести, предотвращение вращения корпуса в воде.
	

	
	Совместимость
	
	
	Учет наличия утеплителя под гидрокостюмом.
	

	
	Проходимость
	
	
	Прохождение через люки диаметром не менее 530 мм (в свету) во всем диапазоне глубин.
	

	
	Обслуживание и контроль
	
	
	Возможность визуальной проверки состояния перед эксплуатацией.
	

	
	Удобство эксплуатации
	
	
	Самостоятельное или с помощью обеспечивающего водолаза надевание/снятие, размещение средств связи и приборов, регулировка длины ремней.
	

	
	Аварийная ситуация
	
	
	Надежное соединение с возможностью быстрого разъединения водолазом или обеспечивающим водолазом.
	

	
	Чехлы для баллонов
	
	
	Интеграция в систему ремней, фиксация стропами через шлёвки. Чехол на 3 л – с полужестким основанием, крепится к спинке
	

	
	Швейные узлы
	
	
	Усиленная прошивка (закрепки) всех настрочных элементов и силовых соединений. Нить – прочная, устойчивая к УФ и морской воде.
	

	
	Металлическая фурнитура
	
	
	Силовые кольца/полукольца, карабин, пряжка – из коррозионностойкой стали для морской воды (35‰). Кольцо на подъёмной петле и пряжка – из нержавеющей стали уровня AISI 316 или эквивалент.
	

	
	Пластиковая фурнитура
	
	
	Фастексы, направляющие, пряжки – из высокопрочных термопластичных полимеров, устойчивых к износу, УФ и морской воде.
	

	
	Типы механизмов фиксации
	
	
	Одно- и двухщелевые пряжки (вспомогательные), трехщелевые усиленные (силовые), полуавтоматические застежки.
	

	
	Климатические условия эксплуатации
	
	
	Морская вода от -2 °С до +32 °С. Транспортирование, хранение, монтаж от -50 °С до +50 °С. Влажность до 100%.
	

	
	Агрессивные среды
	
	
	Сохранение свойств в морской воде (до 35‰), УФ-излучении, при контакте с нефтепродуктами.
	

	
	Срок службы и хранения
	
	
	Назначенный срок службы – не менее 5 лет. Срок хранения в упаковке – не менее 3 лет.
	

	
	Гарантийный срок
	
	
	2 (два) года.
	

	
	Порядок приемки
	
	
	При выявлении несоответствий – доработка за счет Исполнителя до полного соответствия ТЗ.
	

	
4
	Компенсатор плавучести
	
шт.
	1
	предназначен для регулирования плавучести водолаза при проведении подводных работ
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	Материал камеры
	
	
	Термопластичный полиуретан (ТПУ), обладающий высокой прочностью, эластичностью, устойчивостью к истиранию, морской воде и УФ-излучению.
	

	
	Объем камеры
	
	
	Не менее 20 литров.
	

	
	Клапанная система
	
	
	Компенсатор оснащается клапанами для сброса воздуха (предохранительный/аварийный клапан) и инфлятором (шланговый или легочный) для набора воздуха, обеспечивающими быстрое и надежное изменение плавучести.
	

	
	Утягивающее устройство
	
	
	По бокам компенсатора предусмотрено утягивающее устройство (стяжные ремни или стропы), позволяющее уменьшить габаритные размеры компенсатора при транспортировке, хранении и эксплуатации в стесненных условиях
	

	
	Крепление к подвесной системе
	
	
	Компенсатор имеет конструктивные элементы (шлёвки, карабины, текстильные стропы или силовые кольца) для надежного крепления к подвесной системе водолаза (в том числе к спинке, поясному ремню или плечевым лямкам)
	

	
	Герметичность
	
	
	Камера должна сохранять герметичность во всем рабочем диапазоне давлений при погружении. Утечки воздуха не допускаются.
	

	
	Гидродинамика
	
	
	Конструкция компенсатора должна обеспечивать минимальное гидродинамическое сопротивление при движении водолаза под водой.
	

	
	Эргономика
	
	
	Компенсатор не должен стеснять движений водолаза, обеспечивать свободный доступ к другим элементам снаряжения и не создавать точечного давления на корпус
	

	
	Температурный диапазон эксплуатации
	
	
	Сохранение работоспособности при температуре морской воды от -2 °С до +32 °С, при транспортировании и хранении – от -50 °С до +50 °С.
	

	
	Назначенный срок службы
	
	
	Не менее 5 лет.
	

	
	Назначенный срок хранения в упаковке производителя
	
	
	Не менее 3 лет
	

	
	Гарантийный срок
	
	
	2 (два) года.
	

	
	Порядок приемки
	
	
	При выявлении несоответствий требованиям настоящего ТЗ – доработка за счет Исполнителя до полного соответствия установленным параметрам
	





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание и условия)
на изготовление водолазного гидрокомбинезона сухого типа («ГКС»)

1. В процессе выполнения работы требуется разработать и изготовить перспективный водолазный гидрокомбинезон в исполнении «ГКС».
2. Наименование изделия в различных вариантах исполнения: «ГКС».
3. Назначение
ГКС должны быть предназначены для полной изоляции тела водолаза от воздействия окружающей водной среды, предохранения его от переохлаждения и регулирования плавучести водолаза.
4. Область применения
ГКС должны предназначаться для оснащения сил поисково-спасательного обеспечения, а также водолазных подразделений министерств и ведомств Российской Федерации.
5. Состав изделия
ГКС должен быть разработан в исполнении, предназначенном для применения всесезонно.
В комплектацию ГКС должны входить элементы в соответствии с Таблицей 1.
6. Описание изделия
6.1 Соединение обтюраторов рук с рукавами должно осуществляться с использованием:
- встроенных колец для установки быстроразъемных манжетных колец с установленными силиконовыми обтюраторами запястий, типа «бутылочное горлышко», с возможностью подгонки плотности прилегания; 
- быстросъемных перчаточных колец с установленными герметичными пятипалыми перчатками из ПВХ.
6.2 Гермомолния расположена снаружи, на передней части гидрокомбинезона оболочки в нижней части входного узла, выполнена из прочного пластика или нержавеющего металла и обеспечивать не менее 300 циклов использования. Бегунок молнии должен быть оснащен навесом, обеспечивающей ее удобное использование. С внешней стороны молния должна быть защищена клапаном на текстильной застёжке.
6.3 На коленях, плечах, локтях гидрокомбинезона оболочки устанавливаются усиливающие накладки из синтетического материала на основе пара- и мета- арамидов, типа «Кевлар».
6.4 Предусмотрены встроенные, регулируемые, съёмные подтяжки-лямки и петли для просушки.
6.5 Герметизация ног – встроенные боты из неопрена толщиной не менее 5,0 мм, с двухсторонним дублированием, верхний дублирующий слой из синтетического материала на основе пара- и мета- арамидов, типа «Кевлар», с жесткой подошвой и упорами для фиксации пяточных ремней ласт.
6.6 Вращающийся впускной клапан на плече правого рукава диаметром не более 85 мм, автоматический выпускной клапан на левом предплечье диаметром не более 85 мм.
6.7 Шлем встроенный, с наличием звуковых окон, оснащенных защитными клапанами, и декомпрессионного (выпускного) клапана для удаления воздуха из подшлемного пространства.
6.8 Входной узел - цилиндрический тоннель (горловина), трансформирующийся в трапецию, и заканчивающийся гермомолнией обеспечивающей закрытие входного узла, расположенной под защитной планкой-клапаном на текстильной застёжке. Для обеспечения предотвращения смещения входного узла, конструкция оснащается интегрированной системой фиксации (ремнем) на торсе пользователя в районе талии.
7. Конструктивные требования к комбинезону утеплителю
7.1 Центральная застёжка – молния, расположенная на передней части комбинезона, вертикально, выполнена из пластика, тип 5-8, с двумя бегунками, направленными навстречу друг к другу.
7.2 Рукава в районе предплечий с продувами из сетчатого полотна для обеспечения воздухообмена.
7.3 Низ рукавов и низ брючин комбинезона с эластичными манжетами из ворсованного трикотажного полотна.

7.4 Подкладка комбинезона многослойная, пакет материалов включает утеплитель из микроволокна не менее 150 г/м2 с теплосохраняющей способностью не менее 0,65 м²0С/Вт, вспененное перфорированное резиновое полотно толщиной 1,0-3,0 мм, подкладочную ткань (состав 100% полиэфир или полиамид), терморегулирующее полотно (в области спинки и переда).
            7.5 Должна быть предусмотрена возможность изготовления и поставки перспективного ГКС в пяти типоразмерах, в соответствии с Таблицей 2.
            7.6 На предварительные испытания должен представляться один опытный образец – в комплектности как указано выше, 3 типоразмера.
Таблица 2

	ГКС

	Размер
	1
	2
	3
	4
	5

	Обхват шеи
	40
	41
	42
	43
	44

	Обхват груди
	92-96
	96-100
	100-104
	104-108
	108-112

	Обхват талии
	74-79
	79-84
	84-89
	89-94
	94-99

	Обхват бедер без учета живота
	92-96
	96-100
	100-104
	104-108
	108-112

	Обхват запястья
	18,5
	18,5
	19
	20
	20

	Рост
	164-170
	170-176
	176-182
	182-188
	182-188

	Обхват головы
	55-56
	55-56
	56-58
	56-58
	58-60

	Размер обуви
	41-42
	43-44
	43-44
	45-46
	45-46



8. Конструктивные требования к изделию.
8.1 Общие конструктивные требования
Водолазные гидрокомбинезоны должны изготавливаться из водонепроницаемого пластичного материала или комбинации материалов, полностью покрывающих тело водолаза, и должны обеспечивать:
1) изоляцию тела водолаза от воздействия окружающей среды;
2) использование в составе водолазного снаряжения для выполнения водолазных работ, с возможностью размещения на гидрокомбинезоне дыхательного аппарата, компенсатора плавучести, средств связи, подвесной системы и др.;
3) защиту от механических повреждений и переохлаждения тела водолаза при нахождении в воде с температурой до минус 2 °С в течение времени работы в основном режиме;
4) герметичность при поддержании избыточного давления внутри гидрокомбинезона не менее 1,47 кПа (0,1 кгс/см2);
5) изменение плавучести при выполнении работ, плавании в толще воды и хождении по грунту;
6) удобство надевания (снятия) без посторонней помощи на средства тепловой защиты и сохранение полного объема движений в суставах за счет анатомического кроя;
7) автоматическое и принудительное стравливание избыточного давления при сохранении герметичности от внешней среды;
8) возможность очистки, дезинфекции и обеззараживания;
9) возможность его идентификации.
8.2 Конструктивные требования к оболочке гидрокомбинезона
8.2.1 Оболочка гидрокомбинезона должна представлять из себя гидрокомбинезон «сухого» типа и должен быть изготовлен из трехслойного материала (кордура-изобутилен-полиэстер, общей 


массой 595 ± 30 г/м2). Плотность пакета материала не должна превышать 750 г/м2. Цвет гидрокомбинезона оболочки - преимущественно черный.
8.2.2 Цвет тёмный
8.2.3 Основное полотно верха – ткань кордура, поверхностной плотностью 80-150 г/м2 с водоотталкивающим покрытием.
8.4 Конструктивные требования к чулкам
8.4.1 Удлиненные манжеты из эластичного неопрена толщиной 3,0 – 3,5 мм с двухсторонним дублированием, с окантовкой верхнего края эластичной лентой.
8.4.2 Кулиска из эластичной тесьмы в области щиколотки для более плотного прилегания.
8.4.3 Утепляющая прокладка из утеплителя - микроволокна не менее 150 г/м2 с теплосохраняющей способностью не менее 0,65 м²0С/Вт.
8.5 Конструктивные требования к перчаткам неопреновым
8.5.1 Верхняя часть перчаток из компрессионного (предварительно сжатого) неопрена с двухсторонним дублированием, толщиной 7,0 мм, нижняя часть перчаток из неопрена 5,0 мм с двухсторонним дублированием, верхний дублирующий слой из синтетического материала на основе пара- и мета- арамидов, типа «Кевлар»
8.5.2 Вход в перчатку оснащен эластичной патой на текстильной застёжке, для обеспечения регулировки плотности прилегания в области запястья.
8.6 Конструктивные требования к сумке для переноски
8.6.1 Изготовлена из прочной сумочной ткани, плотностью не менее 200 г/м2, основной цвет чёрный. 
8.6.2 На боковой стороне сумки с лицевой стороны, расположен карман с прозрачной вставкой (бейдж). 
8.6.3 Застёжка входа в сумку - пластиковая молния с двумя металлическими бегунками, направленными на встречу друг к другу. Бегунки оснащены навесами.
8.6.4 Ручки сумки с регулировкой длины, с соединительной стяжкой на текстильной застёжке, расположенной на одной из ручек. 
8.6.5 На боковой стороне сумки с внутренней стороны накладной карман для хранения документации и комплекта ЗИП, с фиксацией входа в карман на текстильную застёжку.
8.7 Требования к составу комплекта ЗИП	
Комплект ЗИП должен обеспечивать проведение обслуживания и ремонта гидрокомбинезона водолазного и его комплектующих и способствовать максимальной экономии времени, и облегчать трудоемкие операции.
9. Основные технические характеристики ГКС:
-	время приведения в готовность к использованию – не более 0,5 ч;
-	время работы в основном режиме – не менее 4 ч;
-	время работы в аварийном режиме – не менее 10 мин;
-	рабочая глубина – не более 50 м;
-	утечка газовой смеси или воздуха из-под гидрокомбинезона водолазного – не более 20% в час;
-	плотность пакета материалов, для всех исполнений гидрокомбинезона оболочки водолазного, не более 750 г/м2;
-	масса гидрокомбинезона-оболочки без дополнительных аксессуаров для всех исполнений, не более – 8,5 кг.
10. Стойкость к воздействию климатических факторов 
ГКС должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения ОМ1 и выполнять свои функции с учетом следующих дополнений:
· после транспортирования и хранения при температуре атмосферного воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 100 %;
· при подготовке к использованию по назначению при температуре атмосферного воздуха от минус 30 °С до плюс 35 °С;
· при использовании в пресной воде с температурой от 0°С до плюс 30 °С;
· при использовании в морской воде соленостью до 35‰ от минус 2 °С до плюс 30 °С;



11. Требования надежности
- гарантийный срок эксплуатации ГКС должен быть не менее 2 лет со дня сдачи изделия Заказчику в пределах гарантийного срока хранения;
- гарантийный срок хранения ГКС должен быть не менее 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем;
- назначенный срок службы ГКС должен быть не менее 5 лет.
12. Устройство и конструкция ГКС должны обеспечить личному составу условия для безопасной и безаварийной эксплуатации изделия во всех режимах работы.
13. Создание ГКС должно проводиться с учетом наименьших материальных затрат на эксплуатацию и содержание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание и условия)
на изготовление водолазного гидрокостюма мокрого типа («ГКМ»)
1. В процессе выполнения работы требуется разработать и изготовить перспективный водолазный гидрокостюм в исполнении ГКМ.
2. Наименование изделия в различных вариантах исполнения: «ГКМ».
3. Назначение
ГКМ должны быть предназначены для изоляции тела водолаза от воздействия окружающей водной среды, предохранения водолаза от переохлаждения.
4. Область применения
ГКМ должны предназначаться для оснащения сил поисково-спасательного обеспечения, а также водолазных подразделений министерств и ведомств Российской Федерации.
5. Состав изделия
5.1. ГКМ должен быть разработан в исполнении, предназначенном для применения всесезонно.
5.2 В комплектацию ГКМ должны входить элементы в соответствии с Таблицей 1.
5.3 Должна быть предусмотрена возможность изготовления и поставки перспективного ГКМ в пяти типоразмерах, в соответствии с Таблицей 3.
5.3.1 Для проведения предварительных испытаний Исполнитель должен представить опытный образец в количестве 1 (одной) единицы, соответствующий третьему типоразмеру (согласно Таблице 3). Опытный образец должен быть представлен в полной комплектации, указанной в Таблице 1.

Таблица 3
	ГКМ

	Размер
	1
	2
	3
	4
	5

	Обхват шеи
	40
	41
	42
	43
	44

	Обхват груди
	92-96
	96-100
	100-104
	104-108
	108-112

	Обхват талии
	74-79
	79-84
	84-89
	89-94
	94-99

	Обхват бедер без учета выступа живота
	92-96
	96-100
	100-104
	104-108
	108-112

	Обхват запястья
	18,5
	18,5
	19
	20
	20

	Рост
	164-170
	170-176
	176-182
	182-188
	182-188

	Обхват головы
	55-56
	55-56
	56-58
	56-58
	58-60

	Размер обуви
	40,5-41,5
	42-43
	43,5-44,5
	45-46
	45-46




6. Конструктивные требования к изделию
6.1 Общие конструктивные требования
6.1.1 Гидрокостюм ГКМ должен быть изготовлен из неопрена толщиной не менее 5 мм с двухсторонним дублированием трикотажным полотном. Цвет изделия — черный.
6.1.2 Конструкция ГКМ должна обеспечивать возможность самостоятельного надевания изделия водолазом (пловцом).
6.1.3 Анатомический крой ГКМ должен обеспечивать комфортную эксплуатацию водолазами (пловцами) с различными антропометрическими параметрами в пределах установленных типоразмеров.
6.2 Конструктивные особенности гидрокостюма
6.2.1 Коленные и локтевые сгибы должны быть выполнены из суперэластичного неопрена с двухсторонним дублированием, при этом верхний дублирующий слой должен представлять собой усиленное трикотажное полотно, устойчивое к истиранию.
6.2.2 Соединительные швы деталей гидрокостюма должны быть выполнены методом склеивания встык с последующей прошивкой петлевым швом с внутренней стороны (без сквозного прокола основного слоя неопрена) и с нанесением термоленты с внешней стороны.
6.2.3 Для предотвращения распускания нитей на пересечении швов должны быть предусмотрены:
* с внутренней стороны — клеевые термопатчи;
* с внешней стороны — клеевые закрепки (капли).
6.2.4 Входное отверстие в гидрокостюм должно располагаться в верхней части переда, проходить через плечевые зоны рукавов с переходом на воротник и оснащаться пластиковой застежкой-молнией. Срезы должны быть окантованы эластичной тесьмой.
6.2.5 Для минимизации фильтрации воды застежки-молнии входного отверстия должны быть оснащены внутренними клапанами из неопрена с односторонним дублированием.
6.2.6 В области полочки и спинки гидрокостюма должны быть интегрированы баллистические пакеты класса защиты Бр2, предназначенные для защиты жизненно важных органов водолаза (пловца).
6.2.7 Низы рукавов и брючин должны быть оснащены расширительными вставками с застежками-молниями для обеспечения возможности удобного надевания изделия в открытом состоянии и обеспечения плотного прилегания к запястьям и щиколоткам в закрытом состоянии.
6.2.8 В шейной части гидрокостюма должны быть предусмотрены клапаны на текстильной застежке для фиксации бегунков застежек-молний в закрытом положении и обеспечения плотного прилегания в области шеи.
6.2.9 Для обеспечения свободы движений и улучшения прилегания к телу конструкция гидрокостюма должна включать боковые вставки в верхней части торса, а также вставку по линии талии со стороны спины. Указанные вставки должны быть выполнены из эластичного неопрена с двухсторонним дублированием.
6.3 Конструктивные особенности шлема неопренового с манишкой
6.3.1 Шлем должен быть изготовлен из неопрена с двухсторонним дублированием толщиной 5,0 мм с интеграцией суперэластичных вставок для облегчения процесса надевания.
6.3.2 Конструкция шлема должна обеспечивать следующие функциональные возможности:
1) наличие акустических каналов, оснащенных защитными клапанами, в зонах расположения наушников гарнитуры водолаза (в области ушных раковин);
2) наличие лицевого обтюратора, выполненного из трехслойного неопрена с открытыми порами, в котором промежуточный слой представляет собой трикотажное полотно, зажатое между двумя слоями неопрена.
6.3.3 Конструкция шлема должна обеспечивать возможность стравливания избыточного воздуха из подшлемного объема без нарушения гидроизоляции и без изменения интенсивности циркуляции воды в данном объеме.
6.3.4 Соединительные швы деталей шлема должны быть выполнены методом склеивания встык с последующей прошивкой петлевым швом с внешней и внутренней сторон. Технология пошива должна исключать сквозное пробитие (прокол) основного слоя неопрена. В местах пересечения швов должны быть предусмотрены клеевые закрепки (капли) с лицевой стороны и термопатчи с изнаночной стороны для предотвращения распускания нитей.


6.4 Конструктивные требования к перчаткам пятипалым неопреновым
6.4.1 Перчатки должны быть изготовлены из следующих материалов:
* верхняя часть —неопрен с двухсторонним дублированием толщиной 7,0 мм;
* нижняя часть — неопрен с двухсторонним дублированием толщиной 5,0 мм с верхним дублирующим слоем из усиленного синтетического материала с арамидными волокнами.
6.4.2 Вход в перчатку должен быть оснащен эластичной патой с текстильной застежкой для обеспечения регулировки плотности прилегания в области запястья.
6.4.3 Соединительные швы деталей перчаток должны быть выполнены методом склеивания встык с последующей прошивкой петлевым швом с внешней стороны. Технология пошива должна исключать сквозное пробитие (прокол) основного слоя неопрена. В местах пересечения швов должны быть предусмотрены клеевые закрепки (капли) для предотвращения распускания нитей.
6.5 Конструктивные требования к носкам неопреновым утепляющим
6.5.1 Носки должны быть изготовлены из неопрена с двухсторонним дублированием толщиной 3,0 мм.
6.5.2 Вход в носки должен быть окантован эластичной тесьмой.
6.5.3 Соединительные швы деталей носков должны быть выполнены методом склеивания встык с последующей прошивкой петлевым швом с внешней стороны. Технология пошива должна исключать сквозное пробитие (прокол) основного слоя неопрена. В местах пересечения швов должны быть предусмотрены клеевые закрепки (капли) для предотвращения распускания нитей.
6.6 Конструктивные требования к сумке для переноски
6.6.1 Сумка должна быть изготовлена из износостойкой синтетической ткани плотностью не менее 200 г/м². Цвет изделия — черный.
6.6.2 На лицевой стороне сумки должен быть предусмотрен боковой карман, оснащенный прозрачной вставкой (бейдж) для идентификации.
6.6.3 Вход в сумку должен быть оснащен пластиковой двух замковой молнией с металлическими бегунками, снабженными навесными элементами.
6.6.4 Ручки сумки должны иметь возможность регулировки длины и оснащаться соединительной стяжкой на текстильной застежке, расположенной на одной из ручек.
6.6.5 На внутренней стороне боковой стенки сумки должен быть предусмотрен накладной карман для хранения документации и комплекта ЗИП, оснащенный текстильной застежкой.
6.7 Требования к составу комплекта ЗИП
6.7.1 Комплект ЗИП должен обеспечивать возможность проведения технического обслуживания и ремонта гидрокомбинезона и его комплектующих, способствуя сокращению времени на проведение ремонтных работ и облегчению трудоемких операций.
7. Основные технические характеристики
Изделие должно соответствовать следующим показателям (значения не ниже указанных):
* время приведения в готовность к использованию — не более 0,5 ч;
* время работы в основном режиме — не менее 4 ч;
* время работы в аварийном режиме — не менее 10 мин;
* рабочая глубина — не более 50 м;
* масса гидрокомбинезона (всех исполнений, без учета дополнительных аксессуаров) — не более 4,5 кг.
8. Требования к надежности
8.1 Климатическая стойкость
8.1.1 В части стойкости к воздействию климатических факторов ГКМ должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение УМ1) и сохранять работоспособность при следующих условиях:
* транспортирование и хранение: температура воздуха от –50 °С до +50 °С, относительная влажность до 100 %;
* подготовка к использованию: температура воздуха от –30 °С до +35 °С;
* эксплуатация в пресной воде: температура от 0 °С до +30 °С;
* эксплуатация в морской воде (соленость до 35%): температура от –2 °С до +30 °С.




8.2 Гарантия и сроки службы
8.2.1 Гарантийный срок эксплуатации ГКМ должен составлять не менее 12 месяцев со дня сдачи изделия Заказчику (в пределах гарантийного срока хранения).
8.2.2 Гарантийный срок хранения ГКМ должен составлять не менее 5 лет со дня отгрузки изделия изготовителем.
8.2.3 Назначенный срок службы ГКМ должен составлять не менее 2 лет.
8.3 Общие требования безопасности и эффективности
8.3.1 Устройство и конструкция ГКМ должны обеспечивать условия для безопасной и безаварийной эксплуатации изделия личным составом во всех режимах работы.
8.3.2 Проектирование и производство ГКМ должны осуществляться с учетом минимизации материальных затрат на последующую эксплуатацию и содержание изделия.

	1. Требования к срокам и объемам:
Срок поставки: сентябрь 2026г. 
Место поставки товара: 198262, г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, д.40
Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме.
Поставка товара осуществляется: единовременно.

	2.  Требования к качеству поставляемого товара:
Поставляемый товар должен быть: новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, сертификации, санитарным нормам и правилам.


	3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить сопутствующие поставке мероприятия, включенные в предмет поставки и в цену поставляемого товара: 
- осуществить доставку товара до места поставки;

	4. Требования к таре и упаковке товара: расходы на маркировку, упаковку, затаривание входит в стоимость товара, тара (упаковка) невозвратная.
Требования к доставке и погрузочно-разгрузочным работам: доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

	5. Приемка товара: Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»,  учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика, Контрактом и Приложением (-ями) к нему.
Поставщик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче товара. Дата доставки товара подтверждается транспортной или товарно-транспортной накладной.  Заказчик проводит приемку товара в срок не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Заказчику товара и документов, подтверждающих поставку (сдачу) товара.
Заказчик при условии отсутствия замечаний к поставленному товару и к документам, подтверждающим поставку (сдачу) товара, подписывает и утверждает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, на условиях, которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н.
При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается в электронном виде с применением усиленных электронных подписей Сторон, при отсутствии такой технической возможности - Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Сторонами на бумажном носителе.
В случае если приемка проводилась без участия Поставщика, то Заказчик вправе утвердить Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 без подписи Поставщика. При этом Заказчик обязан направить на электронный адрес Поставщику скан копии этого акта, оформленного на бумажном носителе. Это будет считаться участием Поставщика в оформлении акта (Методические рекомендации, доведенные Письмом Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312, Письмо Минфина России от 25.07.2024 N 02-07-07/69598).
В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Заказчик указывает сведения о таких расхождениях   в Акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и прикладывает к Акту мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения и направляет ее Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого недостатка.
Выявленные недостатки устраняются силами Поставщика за его счет.
После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки, Заказчик подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 в срок не позднее 20 рабочих дней.
Обнаружение недостатков, препятствующих приемке товара, являются существенным нарушением Контракта.
Товар считается принятым после утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.
Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

	6. Требования по гарантийному сроку и гарантийным обязательствам: Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок 12 месяцев. Если гарантийный срок не установлен, гарантийный срок считается установленным на срок 12 месяцев. В случае если срок действия гарантий, установленных производителем товара, составляет более 12 месяцев, гарантийный срок на товар считается установленным на срок, установленный производителем товара. 

	7. [bookmark: _ref_1253343]Оплата товара производится: 
безналичным путем, по факту поставки, в размере стоимости фактически поставленного Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

	8. Поставщик обязан исполнить требование Заказчика по устранению выявленных несоответствий или недостатках исполнения Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения любым видом связи соответствующего требования (либо рекламационного акта).

	9. Нарушение сроков поставки является нарушением существенных условий Договора. Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. Договор расторгается в одностороннем внесудебном порядке в день получения Поставщиком отказа от исполнения Договора.

	10. Ответственность Поставщика: пени за просрочку поставки товара - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (этапом) и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства; штраф за каждый случай неисполнения /ненадлежащего исполнения иных (исключая просрочку) обязательств - в размере 10% от цены Договора. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты: пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный товар, уведомив об этом Поставщика любым видом связи.

	11. Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с момента ее получения любым видом связи. Споры, вытекающие из отношений Сторон по данному Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность). Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве.

	12. Стороны, их аффилированные лица и работники руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными актами СПбГМТУ в области противодействия коррупции.

	13. Требования к сопроводительной документации, отчетные документы (документы, подтверждающие поставку (сдачу) товара Заказчику:
Поставщик обязан передать Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иные документы, предусмотренные производителем товара и/или требованиями действующего законодательства в зависимости от вида товара: 
- техническая документация (технический паспорт и т.п.) производителя на русском языке с указанием заводских (серийных) номеров товара в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара;
- эксплуатационная документация (инструкция, руководство и т.п.) производителя на русском языке в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара;

	14. Соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	15. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30.12.2026г., но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

	16. Дополнительные условия Заказчика: Контракт заключен в целях реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», где Заказчик является получателем гранта в форме субсидии.
Поставщик подписанием Контракта выражает свое согласие на осуществление в отношении него проверок Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля;
Поставщик подписанием Контракта уведомлен об установлении запрета приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидии (Заказчика), иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и выражает свое согласие с настоящим запретом

	17. Реквизиты Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 
190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3 литера А ИНН 7812043522 КПП 783901001 ОГРН 1027810221548
Банк получателя: ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области
г. Нижний Новгород
Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024
БИК: 012202102
Казначейский счет: 03215643000000013200
Получатель: УФК по Нижегородской области (СПбГМТУ, л/сч 711Х6017001)
ОКТМО: 40301000 ОГРН: 1027810221548

	18. Ответственное лицо: Родников Михаил Александрович, т. 8(812) 495-22-43, 



