Техническое задание на пошив хирургических костюмов

Многоразовые хирургические костюмы для операционного блока нестерильные.

Назначение: Костюмы предназначены для повседневного использования хирургическим персоналом и врачами в операционном блоке, а также в перевязочных и процедурных кабинетах.
Эксплуатация — многоразовая (выдерживать не менее 50 циклов стирок с дезинфекцией при температурах до 80°C без потери барьерных свойств и целостности окраса).

Состав ткани: 65% полиэфирное волокно (ПЭ) + 35% хлопковое волокно

Плотность и структура: Поверхностная плотность - 195 г/м².

Воздухопроницаемость: Не менее 100 дм³/м²·с (обеспечивает тепловой комфорт).

Антистатические свойства: Ткань должна быть обработана антистатиком или иметь в структуре токопроводящие нити

#### Требования к нанесению:

- Место нанесения: На левой стороне груди (на левом нагрудном кармане).

- Размер наносимого элемента: 5 см (ширина) х 5 см (высота). Допустимо отклонение ±2 мм.

- Цветография: Двухцветное исполнение. Основной цвет голубой с красными деталями. Содержание текста – Операционный блок

Метод нанесения: Шелкография

- Основной компонент: Пластизольная (ПВХ-основа) либо Водная акрилатная дисперсия (рекомендуется для медицинских тканей из-за отсутствия резкого запаха и большей паропроницаемости).

- Пигменты: Высококачественные неорганические и органические пигменты голубого и красного спектра (пигмент красный 170, пигмент голубой 15:3), устойчивые к выцветанию на свету (светостойкость не менее 7 баллов по шкале синей шерсти).

- Связующее (Биндер): Синтетическая смола (полиуретан-акрилатный сополимер), обеспечивающая адгезию к смесовой ткани (65/35).

- Добавки:

  - Загуститель (для придания вязкости).

  - Пластификатор (для обеспечения эластичности шва при растяжении ткани).

  - Фиксатор-катализатор (изоцианат или меламиновая смола — для «сшивания» краски с волокнами ткани в процессе термообработки).

  - Требование к результату: После фиксации (термообработка 150-160°C) краска не должна трескаться, отслаиваться или выстирываться после 50 циклов стирки при 80°C

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество, в ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм хирургический ОКПД2- 14.12.30.190 | нестерильный с маркировкой «Операционный блок» на левом нагрудном кармане, размером 5*5, метод нанесения – шелкография, цвет нанесения – голубой с красным Размер 48-50 Цвет серый, состав 65% пэ,35%хлопок, плотность 195 г/м2 | шт. | 40 |
| 2 | Костюм хирургический ОКПД2- 14.12.30.190 | нестерильный с маркировкой «Операционный блок» на левом нагрудном кармане, размером 5*5, метод нанесения – шелкография, цвет нанесения – голубой с красным Размер 52-54 Цвет серый, состав 65% пэ,35%хлопок, плотность 195 г/м2 | шт. | 104 |
| 3 | Костюм хирургический ОКПД2- 14.12.30.190 | нестерильный с маркировкой «Операционный блок» на левом нагрудном кармане, размером 5*5, метод нанесения – шелкография, цвет нанесения – голубой с красным Размер 56-58 Цвет серый, состав 65% пэ,35%хлопок, плотность 195 г/м2 | шт. | 104 |
| 4 | Костюм хирургический ОКПД2- 14.12.30.190 | нестерильный с маркировкой «Операционный блок» на левом нагрудном кармане, размером 5*5, метод нанесения – шелкография, цвет нанесения – голубой с красным Размер 60-62 Цвет серый, состав 65% пэ,35%хлопок, плотность 195 г/м2 | шт. | 40 |