Техническое задание

| № п/п | Наименование параметра | Требуемая функция и/или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Сорбент для сильной катионообменной хроматографии (на основе полистирол-дивинилбензола) |  |  |
| 1. | Сорбент для сильной катионообменной хроматографии на основе гидрофильной сшитой полистирол-дивинилбензольной матрицы | наличие |
| 2. | Диаметр частиц, мкм | от 35 до 75 |
| 3. | Апертура пор, нм | 90–130 |
| 4. | Модификация привитыми группами сульфопропиловой кислоты (-CH₂-CH₂-CH₂-SO₃⁻) | наличие |
| 5. | Динамическая емкость по лизоциму, мг/мл, не менее | 70 |
| 6. | Скорость потока (для слоя 10 см), см/ч | 200–1000 |
| 7. | Рабочий диапазон pH | от 2 до 12 |
| 8. | Стабильность по pH | до 1–14 |
| 9. | Максимальное давление, МПа | до 4 |
| 10. | Совместимость с водно-органическими буферными системами | соответствие |
| 11. | Объем, мл, не менее | 500 |
| Сорбент для аффинной хроматографии (на основе агарозы, Ni²⁺) |  |  |
| 12. | Сорбент для аффинной хроматографии на основе высокосшитой 6% агарозной матрицы | наличие |
| 13. | Диапазон размера частиц, мкм | 45–165 |
| 14. | Средний D50, мкм | 90±5 |
| 15. | Иммобилизация ионами никеля (Ni²⁺) | наличие |
| 16. | Емкость по металлу, мкмоль/мл | 16–23 |
| 17. | Связывающая способность по His-меченому белку, мг/мл, не менее | 40 |
| 18. | Стабильность по pH (долгосрочно) | 3–12 |
| 19. | Стабильность по pH (кратковременно) | 2–14 |
| 20. | Совместимость с водными буферами | соответствие |
| 21. | Несовместимость с хелатирующими агентами (ЭДТА, ЭГТА) | соответствие |
| 22. | Несовместимость с восстанавливающими агентами (ДТТ, ДТЭ) | соответствие |
| 23. | Линейная скорость потока, см/ч, не менее | 300 |
| 24. | Рабочее давление, МПа, не более | 0,3 |
| 25. | Объем, мл, не менее | 1000 |
| Сорбент для сильной анионообменной хроматографии (на основе агарозы, -N⁺(CH₃)₃) |  |  |
| 26. | Сорбент для сильной анионообменной хроматографии на основе высокосшитой 6% агарозной матрицы | наличие |
| 27. | Диапазон размера частиц, мкм | 45–165 |
| 28. | Средний D50, мкм | 90±5 |
| 29. | Функционализация четвертичными аммониевыми группами -N⁺(CH₃)₃ | наличие |
| 30. | Ионообменная емкость, мкмоль Cl⁻/мл | 180–250 |
| 31. | Стабильность по pH (рабочий) | 3–12 |
| 32. | Стабильность по pH (долгосрочный/кратковременный) | 2–14 |
| 33. | Совместимость с обычными буферами | соответствие |
| 34. | Совместимость с 1,0 М гидроксидом натрия | соответствие |
| 35. | Совместимость с 8 М мочевиной | соответствие |
| 36. | Совместимость с 6 М гуанидин гидрохлоридом | соответствие |
| 37. | Совместимость с 70% этанолом | соответствие |
| 38. | Несовместимость с окислителями | соответствие |
| 39. | Несовместимость с анионными детергентами | соответствие |
| 40. | Линейная скорость потока, см/ч, не менее | 300 |
| 41. | Рабочее давление, МПа, не более | 0,3 |
| 42. | Объем, мл, не менее | 1000 |
| Сорбент для сильной анионообменной хроматографии (на основе агарозы, сульфопропиловые группы) |  |  |
| 43. | Сорбент для сильной анионообменной хроматографии на основе высокосшитой агарозной матрицы | наличие |
| 44. | Размер частиц, мкм, не менее | 38 |
| 45. | Функционализация сульфопропиловыми группами (-O-CH₂CHOHCH₂OCH₂CHOHCH₂N⁺(CH₃)₃) | наличие |
| 46. | Ионообменная емкость, ммоль Cl⁻/мл | 0,15–0,19 |
| 47. | Стабильность по pH | 2–12 |
| 48. | Скорость потока, см/ч, менее | 220 |
| 49. | Объем, мл, не менее | 100 |
| Сорбент для сильной катионообменной хроматографии (на основе агарозы, -SO₃⁻) |  |  |
| 50. | Сорбент для сильной катионообменной хроматографии на основе высокосшитой 6% агарозной матрицы | наличие |
| 51. | Диапазон размера частиц, мкм | 45–165 |
| 52. | Средний D50, мкм | 90±5 |
| 53. | Функционализация сульфогруппами -SO₃⁻ | наличие |
| 54. | Ионообменная емкость, мкмоль H⁺/мл | 180–250 |
| 55. | Стабильность по pH (рабочий) | 4–12 |
| 56. | Стабильность по pH (долгосрочный) | 4–13 |
| 57. | Стабильность по pH (кратковременный) | 3–14 |
| 58. | Совместимость с обычными буферами | соответствие |
| 59. | Совместимость с 1,0 М гидроксидом натрия | соответствие |
| 60. | Совместимость с 8 М мочевиной | соответствие |
| 61. | Совместимость с 6 М гуанидин гидрохлоридом | соответствие |
| 62. | Совместимость с 70% этанолом | соответствие |
| 63. | Несовместимость с окислителями | соответствие |
| 64. | Несовместимость с катионными детергентами | соответствие |
| 65. | Линейная скорость потока, см/ч, не менее | 300 |
| 66. | Рабочее давление, МПа, не более | 0,3 |
| 67. | Объем, мл, не менее | 1000 |