Техническое задание
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемая функция и/или величина параметра

	Сорбент для сильной катионообменной хроматографии (на основе полистирол-дивинилбензола)

	1.
	Сорбент для сильной катионообменной хроматографии на основе гидрофильной сшитой полистирол-дивинилбензольной матрицы
	наличие

	2.
	Диаметр частиц, мкм
	от 35 до 75

	3.
	Апертура пор, нм
	90–130

	4.
	Модификация привитыми группами сульфопропиловой кислоты (-CH₂-CH₂-CH₂-SO₃⁻)
	наличие

	5.
	Динамическая емкость по лизоциму, мг/мл, не менее
	70

	6.
	Скорость потока (для слоя 10 см), см/ч
	200–1000

	7.
	Рабочий диапазон pH
	от 2 до 12

	8.
	Стабильность по pH
	до 1–14

	9.
	Максимальное давление, МПа
	до 4

	10.
	Совместимость с водно-органическими буферными системами
	соответствие

	11.
	Объем, мл, не менее
	500

	Сорбент для аффинной хроматографии (на основе агарозы, Ni²⁺)

	12.
	Сорбент для аффинной хроматографии на основе высокосшитой 6% агарозной матрицы
	наличие

	13.
	Диапазон размера частиц, мкм
	45–165

	14.
	Средний D50, мкм
	90±5

	15.
	Иммобилизация ионами никеля (Ni²⁺)
	наличие

	16.
	Емкость по металлу, мкмоль/мл
	16–23

	17.
	Связывающая способность по His-меченому белку, мг/мл, не менее
	40

	18.
	Стабильность по pH (долгосрочно)
	3–12

	19.
	Стабильность по pH (кратковременно)
	2–14

	20.
	Совместимость с водными буферами
	соответствие

	21.
	Несовместимость с хелатирующими агентами (ЭДТА, ЭГТА)
	соответствие

	22.
	Несовместимость с восстанавливающими агентами (ДТТ, ДТЭ)
	соответствие

	23.
	Линейная скорость потока, см/ч, не менее
	300

	24.
	Рабочее давление, МПа, не более
	0,3

	25.
	Объем, мл, не менее
	1000

	Сорбент для сильной анионообменной хроматографии (на основе агарозы, -N⁺(CH₃)₃)

	26.
	Сорбент для сильной анионообменной хроматографии на основе высокосшитой 6% агарозной матрицы
	наличие

	27.
	Диапазон размера частиц, мкм
	45–165

	28.
	Средний D50, мкм
	90±5

	29.
	Функционализация четвертичными аммониевыми группами -N⁺(CH₃)₃
	наличие

	30.
	Ионообменная емкость, мкмоль Cl⁻/мл
	180–250

	31.
	Стабильность по pH (рабочий)
	3–12

	32.
	Стабильность по pH (долгосрочный/кратковременный)
	2–14

	33.
	Совместимость с обычными буферами
	соответствие

	34.
	Совместимость с 1,0 М гидроксидом натрия
	соответствие

	35.
	Совместимость с 8 М мочевиной
	соответствие

	36.
	Совместимость с 6 М гуанидин гидрохлоридом
	соответствие

	37.
	Совместимость с 70% этанолом
	соответствие

	38.
	Несовместимость с окислителями
	соответствие

	39.
	Несовместимость с анионными детергентами
	соответствие

	40.
	Линейная скорость потока, см/ч, не менее
	300

	41.
	Рабочее давление, МПа, не более
	0,3

	42.
	Объем, мл, не менее
	1000

	Сорбент для сильной анионообменной хроматографии (на основе агарозы, сульфопропиловые группы)

	43.
	Сорбент для сильной анионообменной хроматографии на основе высокосшитой агарозной матрицы
	наличие

	44.
	Размер частиц, мкм, не менее
	38

	45.
	Функционализация сульфопропиловыми группами (-O-CH₂CHOHCH₂OCH₂CHOHCH₂N⁺(CH₃)₃)
	наличие

	46.
	Ионообменная емкость, ммоль Cl⁻/мл
	0,15–0,19

	47.
	Стабильность по pH
	2–12

	48.
	Скорость потока, см/ч, менее
	220

	49.
	Объем, мл, не менее
	100

	Сорбент для сильной катионообменной хроматографии (на основе агарозы, -SO₃⁻)

	50.
	Сорбент для сильной катионообменной хроматографии на основе высокосшитой 6% агарозной матрицы
	наличие

	51.
	Диапазон размера частиц, мкм
	45–165

	52.
	Средний D50, мкм
	90±5

	53.
	Функционализация сульфогруппами -SO₃⁻
	наличие

	54.
	Ионообменная емкость, мкмоль H⁺/мл
	180–250

	55.
	Стабильность по pH (рабочий)
	4–12

	56.
	Стабильность по pH (долгосрочный)
	4–13

	57.
	Стабильность по pH (кратковременный)
	3–14

	58.
	Совместимость с обычными буферами
	соответствие

	59.
	Совместимость с 1,0 М гидроксидом натрия
	соответствие

	60.
	Совместимость с 8 М мочевиной
	соответствие

	61.
	Совместимость с 6 М гуанидин гидрохлоридом
	соответствие

	62.
	Совместимость с 70% этанолом
	соответствие

	63.
	Несовместимость с окислителями
	соответствие

	64.
	Несовместимость с катионными детергентами
	соответствие

	65.
	Линейная скорость потока, см/ч, не менее
	300

	66.
	Рабочее давление, МПа, не более
	0,3

	67.
	Объем, мл, не менее
	1000
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